Ингибирит-П

пассиватор для межоперационной защиты металла

- препятствует появлению коррозии

- простота и безопасность применения

- экономичность и пожаробезопасность

Ингибирит-П — пассивирующий состав для временной защиты стальных поверхностей от атмосферной коррозии (пассивация металлов).

Состав представляет собой концентрированное щелочное средство на водной основе, обладающее пассивирующими свойствами и обеспечивающее антикоррозионный эффект.

Пассиватор Ингибирит-П замедляет процесс возникновения коррозии, образует невидимую защитную плёнку. Используется с целью предотвращения появления коррозии при межоперационной обработке, хранении или транспортировке металлоизделий. Надёжно защищает металл на срок до 5 дней  в условиях складского хранения. Эффективно работает в воде любой жёсткости.

Пассивирующий состав пожаробезопасен, биоразлагаем, не образует токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах. Относится к 4-му (минимальному) классу опасности, не раздражает кожу рук, слизистые и дыхательные пути, не содержит растворителей, не имеет резкого неприятного запаха.

Экологически чистый, позволяет исключить из технологических процессов токсичные пассиваторы на основе нитритов и хроматов щелочных металлов. Отработанные растворы утилизируются через канализацию, фильтруясь через мелкую сетку для задержания шлама.

Применение

Пассивирующий состав Ингибирит-П применяется после очистки, обезжиривания, травления или фосфатирования на период межоперационного хранения металлоизделий, перед нанесением различных покрытий.

Пассиватор Ингибирит-П используется на предприятиях металлообрабатывающей промышленности, машиностроения, теплоэнергетики, транспорта, в ремонтной базе, на объектах коммунального хозяйства. В том числе для пассивации теплоэнергетического оборудования после удаления минеральных отложений.

Способ применения

Поставляется в виде концентрата. Перед применением тщательно перемешать.

Средство добавляется в промывочную воду в концентрации 0,4-1% (40-100г на 10л воды), в зависимости от планируемого времени защиты металла и условий окружающей среды.

Обработку изделий проводят методом распыления, кистью или ветошью, погружением в ванну.

После обработки поверхность тщательно просушить: естественным путём, тёплым воздухом или протереть сухой ветошью.

После нанесения состава запрещается проведение промывки и механической обработки поверхности, прошедшей процесс пассивации.

Обработанный металл хранить в складских условиях!

Расход

Расход рабочего раствора — 40-60 мл на 1 кв.м.

Меры предосторожности

При работе со средством использовать резиновые перчатки, очки для защиты глаз, спецодежду. При попадании на кожу смыть водой с мылом, на слизистую оболочку - глаз обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу.

Хранение

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +1ºС до +40ºС. После размораживания не теряет своих свойств. Возможно частичное расслоение состава, перед использованием тщательно перемешать.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. При сохранении показателей качества, состав может быть использован при более длительном сроке хранения.

Тара

Тара 20кг.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 38-50 |
| --- | --- |