Древотекс «2 в 1» AQUA

Защитно-декоративный

тонирующий антисептик «2 в 1» на водной основе

для дерева

- увеличивает стойкость древесины к перепадам температур

- глубокое проникновение в структуру древесины

- возможность нанесения на влажную древесину

- высокие антисептические свойства

- УФ-фильтр диапазона UV-A

- подчеркивает фактуру дерева

- атмосферостойкий

- быстросохнущий

- экологичный

- матовый

Древотекс «2 в 1» AQUA — атмосферостойкий тонирующий антисептик для долговременной защиты древесины, как снаружи, так и внутри помещений обеспечивающий эффективную защиту от разрушающих биологических факторов, также в условиях повышенной влажности.

Древотекс «2 в 1» AQUA - готовый к применению состав на водной основе с добавлением активных антисептических компонентов, в том числе комбинации фунгицидов, усиливающих биологическую защиту древесины и купирующих уже начавшиеся биопоражения. Современная формула защитно-декоративного покрытия Древотекс «2 в 1» AQUA, совмещает в себе:

- Антисептический проникающий грунт, проникает вглубь структуры древесины до 5 мм ликвидируя биопораженные участки древесины создавая эффективную защиту от появления и развития биопоражений в процессе эксплуатации обработанных поверхностей;

- Финишное декоративное покрытие, запечатывает антисептические компоненты внутри обработанной древесины, препятствуя их вымыванию, тем самым повышая срок защиты, а также придает декоративный внешний вид.

Сбалансированное сочетание эффективных компонентов в составе антисептика Древотекс «2 в 1» AQUA, создают активную защиту от большинства проблем возникающих с древесиной в процессе эксплуатации:

- Атмосферных воздействий – солнечного света и воздействия дождей;

- Появления «синевы», гниения, плесени и насекомых-древоточцев;

- Растрескивания и рассыхания древесины.

Специально разработанный состав Древотекс «2 в 1» AQUA, обладает всеми необходимыми свойствами для долговременной защиты дерева от внешних воздействий, существенно продлевая срок эксплуатации обработанных поверхностей и позволяет значительно сэкономить время на проведении всех необходимых окрасочных работ:

- Высокоэффективная комбинация фунгицидов, губительно влияет на живые микроорганизмы и биопоражения уже с первого применения, купируя начавшиеся процессы биоповреждений древесины (грибок, плесень, жучки);

- УФ-фильтр диапазона UV-A, защищает древесину от поглощения вредного высокоэнергетического УФ-излучения предотвращая разрушение и выгорание под действием солнечного света;

- Ускоренное время высыхания и возможность повторной обработки всего через 60 минут, позволяет ввести обработанный объект в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

Для достижения максимальных биозащитных свойств Древотекс «2 в 1» AQUA, при эксплуатации в условиях открытой атмосферы или повышенной влажности, рекомендуется соблюдать технологию нанесения в 2-3 прохода.

Назначение

Защитно-декоративный антисептик Древотекс «2 в 1» AQUA, предназначен для окраски любых деревянных поверхностей, которые эксплуатируются как внутри, так и снаружи помещений.

Объекты применения

- коттеджи, садовые строения, садовая мебель;

- деревянные причалы, деревянных опоры, деревянные заборы;

- наружные и внутренние стены, лестницы, перила, ограды;

- двери, оконные блоки, ставни, навесы и другие изделия из древесины;

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ранее окрашенную или пораженную древесину предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) от старых покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений. |  |  |
| Тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |  |
| Состав наносить в 2 или 3 слоя кистью, валиком или воздушным распылением на отшлифованную, сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски поверхность. |  |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5 °С |  |
| Относительная влажность основания, не более | 20% |  |
| Очистка оборудования | Вода |  |
| Нанесение | Разбавление |  |
| Кисть/валик | Не требуется |  |
| Для получения защитного покрытия, состав наносить без добавления разбавителей. Нанесение произвести в 2-3 слоя, с рекомендованным интервалом межслойной сушки 1 час, при температуре (20±2)°С. |  |  |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.7 – 2.0 мм - давление 1.8- 2 бар. |  | Не требуется |
| Для получения защитного покрытия, при использовании метода воздушного распыления, использовать диаметра сопла 1.7 – 2.0 мм. Состав наносить без добавления разбавителей. Нанесение произвести в 2-3 слоя, с рекомендованным интервалом межслойной сушки 1 час, при температуре (20±2)°С. |  |  |

| Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, час |
| --- | --- |
| 100-150 | 1 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия |  |
| Основа материала | Акриловая смола, антисептические добавки, УФ-фильтр, вода |
| Готовый состав |  |
| Объем сухого остатка, % | 12-15 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 30-50 |
| Цвет покрытия | Бесцветный, венге, темный орех, махагон, дуб, бук |
| Время высыхания от пыли при t (20,0±0,5)°С, мин., не более | 30 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 1 |
| Атмосферостойкость покрытия достигается через, ч | 12 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| Воды, ч, не менее | 12 |
| 3%-го раствора хлорида натрия, ч, не менее | 12 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению защитно-декоративного тонирующего антисептика, проводить в проветриваемом помещении или на улице. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей и влаги при температуре от +5 до +30°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!