Аквастоун 2

SPRINT (УФ)

Светостойкая

сверхпрочная водно-полиуретановая грунт-эмаль

для бетонных полов внутри и снаружи помещений

- стойкость к УФ-излучению и атмосферостойкость

- возможность нанесения на влажный бетон

- сверхвысокая механическая прочность

- водостойкость и водонепроницаемость

- ввод объекта в эксплуатацию (72 часа)

- пешеходные нагрузки (12 часов)

- химическая стойкость

- самогрунтующаяся

- экологичная

- глянцевая

Аквастоун 2 SPRINT (УФ) – сверхпрочная быстросохнущая грунт-эмаль с водоотталкивающими свойствами для защиты бетона и других минеральных поверхностей, эксплуатируемых в сухих и влажных помещениях, а также в условиях открытой атмосферы и подверженных усиленному механическому воздействию и нагрузкам.

Аквастоун 2 SPRINT (УФ) – двухкомпонентный экологически чистый материал на модифицированной водно-полиуретановой основе, с УФ-стойкими пигментами, образующий при высыхании прочное, глянцевое, гладкое покрытие.

Аквастоун 2 SPRINT (УФ) – не требует предварительного грунтования поверхности, покрытие является самогрунтующимся, при нанесении первого слоя заполняются поры бетона и образуется превосходная адгезионная прочность, после нанесения 2 слоя формируется сверхпрочное и долговечное глянцевое покрытие с повышенной стойкостью к истиранию и абразивному износу. Водная основа грунт-эмали Аквастоун 2 SPRINT (УФ) позволяет производить окрашивание бетона с остаточной влажностью до 15%, а ускоренный набор прочности, допускает начало пешеходной нагрузки уже через 12 часов после нанесения грунт-эмали.

Применение в составе материала современных, инновационных компонентов и УФ-стойких пигментов, придаёт финишному покрытию целый ряд преимуществ в сравнении с аналогичными эмалями:

- высокую стойкость к атмосферным воздействиям и УФ-излучению с возможностью применения как внутри помещений, так и на открытых площадках;

- возможность оперативного ввода в эксплуатацию окрашенной поверхности всего через 72 часа после окрашивания при t (20,0±0,5)°С;

- высокую механическую прочность и водостойкость финишного покрытия.

Экологически чистый состав грунт-эмали подразумевает отсутствие токсичных испарений и запаха, что делает материал комфортным при нанесении и безопасным для здоровья человека, и окружающей среды.

Аквастоун 2 SPRINT (УФ) применяется, как самостоятельное покрытие, а также в комплексной системе с водно-полиуретановой упрочняющей грунт-пропиткой «Аквастоун-2MS», что значительно позволяет увеличить срок эксплуатации покрытия.

Назначение

Износостойкая глянцевая грунт-эмаль для бетонных полов Аквастоун 2 SPRINT (УФ), обеспечивает длительную защиту бетонной поверхности и идеально подходит для нанесения на цементные, бетонные полы, а также поверхности с повышенными нагрузками:

- входные группы, лестницы, въездные зоны на объектах гражданского и промышленного назначения и т.д.:

- жилые и административные здания;

- медицинские учреждения;

- образовательные учреждения;

- производственные комплексы;

- склады и подсобные помещения;

- торговые центры, магазины, супермаркеты;

- крытые автомобильные парковки;

- типографии и т.д.

Состав соответствует экологическим нормам и требованиям, поэтому может быть рекомендован к использованию в детских, дошкольных и медицинских учреждениях, а также в любых других общественных помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими нормами.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Комплект грунт-эмали Аквастоун 2 SPRINT (УФ) включает два компонента («А» и «Б»), которые находятся в тщательно подобранном соотношении. При несоблюдении правила полного смешивания компонентов, возможны появления дефектов финишного слоя покрытия, вздутия поверхности или остаточная липкость, или полная потеря физико-механических свойств слоя. |  |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Компонент Б добавить в компонент А (компоненты поставляются комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 2-3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости). |  |
| Каждая минута нахождения смешанного комплекта материала («А»+«Б») в большом объеме (в ведре) сокращает время жизни состава. |  |
| Состав наносить в 1 или 2 слоя, кистью, валиком или воздушным распылением на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел поверхность. |  |
| Температура проведения работ | от +5°С до +35°С |
| Прочность основания на сжатие, МПа, не менее | 20 |
| Прочность основания на отрыв, МПа, не менее | 1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 15 % |
| Очистка оборудования | Вода (в первые минуты после окончания работ) / Механически (очистка застывшей эмали на оборудовании) |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик/воздушное распыление | Не требуется |
| Нанесение без грунтования, как самостоятельное покрытие. - Обеспыливающий (грунтовочный) слой Состав равномерно распределяется по поверхности с помощью валика для шероховатых поверхностей (теоретический расход ≈ 0,2-0,25 кг на 1 м² в зависимости от марки бетона и его состояния). - Финишный (защитный) слой Нанесение финишного слоя можно производить через 6 часов после нанесения грунтовочного слоя, но не позднее чем через 24 часа. (теоретический расход ≈ 0,18-0,2 кг на 1 м²) Нанесение с грунтовочным составом «Аквастоун-2MS». - Обеспыливающий (грунтовочный) слой Грунтовочный состав «Аквастоун-2MS» равномерно распределяется по поверхности с помощью валика для шероховатых поверхностей (теоретический расход ≈ 0,15-0,2 кг на 1 м² в зависимости от марки бетона и его состояния). - Первый (защитный) слой Состав равномерно распределяется по поверхности с помощью валика для шероховатых поверхностей (теоретический расход ≈ 0,18-0,2 кг на 1 м² в зависимости от марки бетона и его состояния). - Финишный (защитный) слой Нанесение финишного слоя можно производить через 6 часов после нанесения грунтовочного слоя, но не позднее чем через 24 часа. (теоретический расход ≈ 0,18-0,2 кг на 1 м²) При использовании метода воздушного распыления. Состав наносить без добавления разбавителей, с использованием диаметра сопла 1.7 – 2.5 мм. Нанесение производится в 2 слоя с межслойной сушкой 6 часов, при температуре (20±2) °С. Второй слой наносится не позднее, чем через сутки! |  |
| Расход 1 комплекта Аквастоун 2 SPRINT (УФ) на прочное бетонное основание марки не ниже М250: - 2 слоя при расходе ≈ 0,4 кг на 1 м² = 55 м² защищенной бетонной поверхности. |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия |  |
| Основа материала | Модифицированная водно-полиуретановая смола с добавлением активных компонентов и группы усиленных специальных УФ-стойких пигментов |
| Внешний вид пленки | Однородная глянцевая поверхность |
| Компонент А |  |
| Объем сухого остатка, % | 50-58 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек | 60-90 |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |  |
| Цвет покрытия, RAL | RAL 7040, База А. Колеровка в другие цвета: RAL Classic, NCS Index, Symhony на заказ от одного ведра в день обращения. |
| Жизнеспособность после смешения компонентов при температуре (20,0±0,5)° С, ч, не менее | 3 |
| Адгезионная прочность, МПа, не менее | 1 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 6 |
| Готовность к пешеходным нагрузкам t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 12 |
| Окончательный набор прочности, сут. (полимеризация) | 7 |
| Рабочий интервал температур после набора прочности | От -50 до +70°С |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| бензина, ч, не менее | 72 |
| масел, ч, более | 72 |
| воды, ч, не менее | 72 |
| Прочность пленки |  |
| При ударе, см, не менее | 50 |
| Твердость пленки по ТМЛ-А, отн. ед. не менее | 0,4 |

Безопасность

Работы по нанесению состава проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Состав хранить в прочно закрытой таре при температуре от +5 до +50°С. При замораживании состав теряет потребительские свойства.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 9 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 22 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!