Эполаст SPRINT

Быстросохнущий эпоксидный

высокопрочный наливной пол (полуглянцевый)

- сверхвысокая скорость высыхания

- пешеходные нагрузки через 4 часа

- проезд легкового автотранспорта через 6 часов

- высокая механическая прочность

- без резкого неприятного запаха

- отличные декоративные свойства

- долговечность и износостойкость

- водонепроницаемость

- полуглянец

Эполаст SPRINT — эпоксидный быстросохнущий наливной компаунд, для создания бесшовного, полуглянцевого высокопрочного покрытия без резкого запаха и растворителей, с высокой прочностью, износостойкостью к механическим и химическим воздействиям.

Двухкомпонентное быстросохнущее эпоксидное покрытие Эполаст SPRINT на основе нескольких разновидностей полимеров и специальных аддитивов обладает высокой адгезией к различным основаниям. После полимеризации образует прочное, ровное полуглянцевое покрытие.

Благодаря своим характеристикам, Эполаст SPRINT может укладываться на бетон, жесткие металлические и деревянные конструкции, образует толстослойное покрытие, демонстрирующее отличные качественные характеристики:

- высокую стойкость к истиранию и абразивному износу;

- химическую стойкость, водостойкость и водонепроницаемость;

- отличную стойкость к механическим воздействиям;

- не теряет своей прочности с течением времени;

- способность к перекрытию трещин в основании.

Применение

Финишное покрытие, образуемое Эполаст SPRINT, предназначено для применения в системах промышленных и декоративных эпоксидных напольных покрытий, где имеются повышенные требования к химической и абразивной стойкости пола, в том числе в условиях повышенной влажности. Сбалансированное сочетание качественных характеристик обеспечивает финишному покрытию долговечность и простоту эксплуатации:

Высокое содержание нелетучих веществ - способствует формированию защитного покрытия высокой плотности, обеспечивает гладкую поверхность и выравнивание основания;

Полуглянцевая поверхность – наделяет финишный слой красивой декоративной составляющей, и способствуют облегчению при многочисленных влажных уборках с применением различных моющих средств бытовой и технической химии.

Отсутствие органических растворителей - подразумевает отсутствие токсичных испарений и резкого запаха при нанесении, что даёт возможность использовать данный материал на объектах с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями, в частности - в цехах фармацевтической и пищевой промышленности.

Быстросохнущий эпоксидный наливной пол Эполаст SPRINT рекомендован к применению в помещениях гражданских и промышленных зданий, таких как:

- предприятия пищевой и фармацевтической промышленности;

- торговые и производственные помещения;

- детские и медицинские учреждения;

- предприятия здравоохранения;

- авторемонтные мастерские;

- складские помещения;

- самолётные ангары;

- гаражи и паркинги.

Для достижения наилучшего результата и долговечности покрытия необходимо использовать быстросохнущий эпоксидный наливной пол Эполаст SPRINT в качестве финишного слоя в комплексной системе с:

Быстросохнущим эпоксидным грунтом Эпоксол-2MS SPRINT – для прочных бетонных оснований марки не ниже М250 не требующих дополнительного упрочнения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Комплект быстросохнущего наливного пола Эполаст SPRINT включает два компонента («А» и «Б»), которые находятся в тщательно подобранном соотношении. При несоблюдении правила полного смешивания компонентов, возможны появления дефектов финишного слоя покрытия, вздутия поверхности или остаточная липкость, или полная потеря физико-механических свойств слоя. |  |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Компонент Б (отвердитель) добавить в компонент А (компоненты поставляются комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 2-3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от не перемешанных областей на стенках исходной емкости). |  |
| Каждая минута нахождения смешанного комплекта материала («А»+«Б») в большом объеме (в ведре) сокращает время жизни состава. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Прочность основания на сжатие, МПа, не менее | 20 |
| Прочность основания на отрыв, МПа, не менее | 1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 4 % |
| Очистка оборудования | Ксилол, Р-универсал |
| Нанесение | Разбавление (не требуется) |
| После приготовления, состав Эполаст SPRINT, выливается на загрунтованное основание и распределяется по поверхности. Все операции по смешиванию, нанесению и прокатке покрытия игольчатым валиком должны быть проведены в течении 15-20 мин при 20°С. |  |
| Потребуется: зубчатый шпатель, игольчатый валик, ракель с регулируемым зазором, металлическая кельма, валик для шероховатых поверхностей. |  |
| Гладкое защитное покрытие толщиной до 1 мм. за одно нанесение |  |
| Состав распределяется по поверхности с помощью шпателя с зубчатыми вставками/ракеля. Уложенный слой прокатывается игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха и облегчения процесса нивелирования слоя. По свежему слою, необходимо передвигаться в специальной обуви – «Мокроступах» (подошвы для наливных полов). |  |
| Усиленное защитное покрытие толщиной от 2 до 3 мм. за одно нанесение |  |
| Состав распределяется по поверхности с помощью ракеля с регулируемым зазором, металлической кельмы. Уложенный слой прокатывается игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха и облегчения процесса нивелирования слоя. По свежему слою, необходимо передвигаться в специальной обуви – «Мокроступах» (подошвы для наливных полов). |  |
| Нанесение состава следует начинать от стены противоположной выходу. В помещениях со сложной геометрией рекомендуем заранее продумать график и план работ по заливке. |  |

| Толщина сухой пленки, мм | Теоретический расход состава А+Б, кг/м2 | Готовность к пешеходным нагрузкам, (20±2)°С, часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,7 | 4 |
| 2 | 3,4 | 4 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия |  |
| Основа материала | Двухкомпонентный эпоксидный состав на основе нескольких разновидностей полимеров и специальных компонентов |
| Внешний вид пленки | Однородная полуглянцевая поверхность |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |  |
| Объем сухого остатка, % | 99 |
| Цвет покрытия, RAL | 7040 |
| Условная вязкость по Брукфильду, шиндель R-6, 100 обор/мин при температуре (20,0±0,5)℃, мПа×с | 5000 - 10000 |
| Жизнеспособность после смешения компонентов (А+Б) при температуре (20,0±0,5)° С, мин, не менее | 20 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 2 |
| Готовность покрытия к пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч, не более | 4 |
| Готовность покрытия к эксплуатации (проезд легкового автотранспорта) при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 6 |
| Прочность пленки |  |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее | 0,30 |
| Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска, не менее | 36 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| воды при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |
| бензина при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |
| 40% раствора гидроксида натрия при (20±2)℃, ч, не менее | 24 |
| 10% серной кислоты при (20±2)℃, ч, не менее | 24 |
| 37% соляной кислоты при (20±2)℃, ч, не менее | 24 |

Безопасность

Работы по нанесению наливного пола, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от -10℃ до +40℃. Температура эксплуатации от -50℃ до + 80℃.  После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре (20±2)°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 30 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!