Фасадка-грунт

«ACRYL»

Укрепляющий

всесезонный акриловый грунт

для фасадов

•	увеличивает срок службы финишного покрытия

•	повышает адгезию и прочность основания

•	значительно снижает расход краски

•	наносится до -15°С

Фасадка-грунт «ACRYL» – укрепляющий грунт, применяемый для подготовки минеральных фасадов зданий и сооружений, перед финишной покраской с целью увеличения атмосферостойкости, влагостойкости оснований и закрепления рыхлых и осыпающихся поверхностей.

Фасадка-грунт «ACRYL» – однокомпонентный состав на основе высококачественной акриловой смолы с целевыми добавками. Применение акриловой грунтовки, перед нанесением финишного покрытия, способствует повышению влагостойкости основания и придает необходимые эксплуатационные свойства для обработанной поверхности:

•	Упрочняет склонные к осыпанию основания - благодаря глубокому проникновению и заполнению пор, предотвращая разрушения финишного покрытия;

•	Обеспечивает устойчивое сцепление между основой и финишным покрытием - позволяя более равномерно распределить финишное покрытие по поверхности;

•	Уменьшает расход декоративных материалов при финишной отделке фасада - позволяя снизить стоимость подготовительных и отделочных работ;

•	Увеличивает стойкость основания к воздействию атмосферных факторов (снег, дождь, ультрафиолетовое излучение).

Всесезонный укрепляющий грунт Фасадка-грунт «ACRYL» рекомендован к применению в качестве подготовительного слоя перед нанесением фасадной краски Фасадка (УФ) «AСRYL» и может применяться при отрицательных температурах до -15°С.

Назначение

Акриловый укрепляющий грунт Фасадка-грунт «ACRYL», рекомендуется для укрепления и подготовки к отделке оштукатуренных фасадов зданий, цоколей, сооружений всех категорий, стен внутри производственных, складских помещений и т.д. применяется по поверхностям:

•	бетон;

•	кирпич;

•	штукатурка;

•	асбоцемент;

•	гипсокартонные плиты;

•	ДСП;

•	ДВП.

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Окрашиваемые поверхности должны быть подготовлены согласно Своду правил для изоляционных и отделочных покрытий СП 71.13330.2017 (СНиП 3.04.01-87). Подготовка включает следующие операции: – очистка поверхности – шпаклевание трещин и раковин – просушивание сырых мест – шлифование |  |
| Состав в емкости тщательно перемешать миксером до достижения однородности. При необходимости вязкость снижать до рабочей добавлением Р-универсала, ксилола, сольвента, ацетона, растворителей 646-650, Р-4, Р-5. |  |
| Нанесение |  |
| Температура проведения работ, не ниже | -15 °С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Обезжиривание поверхности при загрязнении нефтепродуктами | Бензин Калоша (БР-2, Нефрас С2-80/100) |
| Очистка оборудования | Р-Универсал, ксилол, сольвент, ацетон, растворители 646-650, Р-4, Р-5. |
| Наносят кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на сухую подготовленную поверхность. |  |
| Наносить рекомендуется до образования мокрой пленки на поверхности основания расход будет зависеть от пористости основания. Второй слой для качественной пропитки основания наносить не ранее, чем через 2 часа. Рекомендуемая толщина сухого слоя грунтовки – 50 мкм на непористом основании, что соответствует расходу около 150 г/м². |  |
| Покрытие полностью достигает эксплуатационных показателей при 20℃ через 3 суток после нанесения. С понижением температуры время увеличивается. |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Технические условия | 2313-028-98310821-2010 |
| --- | --- |
| Основа материала | Акриловая смола |
| Температура эксплуатации покрытия | От -50℃ до + 80℃. |
| Цвет покрытия | Не регламентируется |
| Показатели | Норма |
| Внешний вид | Вязкая жидкость |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,00,5)℃, с | 60-120 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 67-78 |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃, мин, не более | 5 |
| Степень перетира, мкм, не более | 10 |
| Толщина нестекающего слоя, мкм, не менее | 150 |
| Плотность, г/см³ | 1,39±0,1 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее | 0,26 |
| Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска | 2-3 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению композиции проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от минус 40℃ до плюс 40℃.  После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре выше 15℃. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения –6 месяцев со дня изготовления

Тара: 20 кг и по согласованию с заказчиком.

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!