Молотекс

Молотковая

декоративная быстросохнущая грунт-эмаль

по ржавчине «3 в 1»

•	декоративные качества – молотковый эффект

•	антикоррозионная защита – формула «3 в 1»

•	устойчива к УФ-излучению

•	возможность нанесения до -10°С

•	содержит алюминиевую пудру

•	атмосферная стойкость

•	быстросохнущая

•	полуглянцевая

Молотекс – полуглянцевая декоративная грунт-эмаль с молотковым эффектом для защитно-декоративной окраски металлических поверхностей снаружи и внутри помещений.

Молотекс – однокомпонентный состав на основе модифицированной смолы, специальных целевых компонентов, антикоррозионных наполнителей и алюминиевой пудры.

Молотковая грунт-эмаль Молотекс после высыхания создает на поверхности металла покрытие с эффектом «ручной молотковой чеканки», придающим особые декоративные свойства окрашенному изделию и камуфлирующим незначительные дефекты поверхности.

Специально разработанный состав Молотекс – гарантирует образование покрытия с ярко выраженным молотковым эффектом даже при нанесении состава кистью или валиком (возможность использования простого инструмента, в случае отсутствия специализированного оборудования (краскопульта), значительно упрощает применение грунт-эмали и экономит время при проведении окрасочных работ).

Современная формула «3 в 1» позволяет наносить материал на металл с очагами плотно держащейся ржавчины. Содержащаяся в составе грунт-эмали алюминиевая пудра, создает дополнительную защиту от негативных атмосферных воздействий и наделяет покрытие влагостойкостью и стойкостью к УФ-излучению. Уникальный набор характеристик Молотекс дополняет высокая скорость высыхания «от пыли» составляющая всего 30 минут при температуре +20°С, а возможность применения грунт-эмали при минусовых температурах до -10°С, характеризует её высокую универсальность при оперативном решении неотложных задач.

Назначение

Молотковая грунт-эмаль Молотекс применяется для получения самостоятельного защитно-декоративного покрытия на подготовленных или корродированных металлических поверхностях:

•	изделия художественной ковки: заборы, ворота, решётки, ограждения;

•	металлическая мебель: шкафы, стеллажи, сейфы, двери;

•	детали оборудования, механизмов, приборов;

•	другие изделия и конструкции из металла различного назначения.

Для увеличения срока эксплуатации покрытия, рекомендуется применение Молотекс в качестве финишного слоя в комплексной системе совместно:

•	с антикоррозионным грунтом Грункор.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Металлическую поверхность очистить в соответствии с ГОСТ 34667.4. до степени не ниже Sa2½ или St3. Или в соответствии с требованиями документации заказчика на окрашиваемые изделия. Допускается нанесение на металл с более низкой степенью очистки. В этом случае очистка должна включать следующие операции: - удаление отслаивающихся лакокрасочных покрытий и пластовой ржавчины; - обезжиривание растворителем; - механическая очистка от оксидов до степени St2; - обеспыливание (обдув поверхности сжатым воздухом по ГОСТ 9.010) |  |
| Состав в емкости тщательно перемешать строительным миксером до достижения однородности состава. При необходимости вязкость снижать до рабочей добавлением углеводородных растворителей типа ксилол, сольвент, уайт-спирит. |  |
| Нанесение |  |
| Температура проведения работ, не ниже | -10°С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Разбавление, очистка оборудования | Углеводородные растворители типа уайт-спирит, сольвент, ксилол и др. |
| Наносить кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на сухую металлическую поверхность. |  |
| Наносить рекомендуется толщиной мокрого слоя 100 мкм, что позволяет получить покрытие толщиной около 50 мкм. Не рекомендуется наносить в несколько слоев, т.к. результат по молотковому рисунку непредсказуем. Рекомендуемая толщина сухого слоя покрытия 50 мкм, что соответствует расходу 100-150 г/м². |  |
| Срок эксплуатации |  |
| Для увеличения срока эксплуатации рекомендуется наносить Молотекс на грунтовку Грункор. |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-001-01524656-2017 |
| Основа материала | Модифицированная алкидная смола |
| Температура эксплуатации покрытия | От -50℃ до + 80℃. |
| Внешний вид пленки | Вязкая жидкость |
| Цвет покрытия, RAL | Серый, серебристый, бронза, синий, зеленый, коричневый, черный |
| Показатели |  |
| Внешний вид | Вязкая жидкость |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)℃, с | 80-120 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 47-53 |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃, ч, не более | 0,5 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Внешний вид покрытия после высыхания | Поверхность с «молотковым» рисунком |
| Толщина нестекающего слоя,мкм, не менее | 50 |
| Укрывистость (зависит от цвета), мкм, не более | 200 |
| Плотность (зависит от цвета), г/см³ | 1,0-1,2 |
| Адгезия, баллы, не более | 1 |
| Прочность покрытия при ударе, см, не менее | 50 |
| Эластичность пленки покрытия при изгибе, мм, не более | 7 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее | 0,30 |
| Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска | 36-60 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию мине-рального масла при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению грунт-эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от минус 40℃ до плюс 40℃.  После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре выше 15℃. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!