Гермотекс

Полиуретановый герметик

для заделки деформационных швов

в бетонных основаниях

- высокая устойчивость к вибрационным нагрузкам

- оптимальная твердо-эластичная поверхность

- высокая адгезия к большинству материалов

- минимальная усадка при высыхании

- маслобензостойкость и водостойкость

- термостойкость от -50ºС до +70ºС

- не имеет резкого запаха

- полуглянцевый

Гермотекс – полиуретановый многофункциональный высокопрочный эластичный герметик для заделки деформационных швов, трещин, стыков в бетонных и других основаниях.

Гермотекс – двухкомпонентный состав на основе смеси полиуретановых смол и упрочняющих компонентов, разработанный с применением современных технологий. Благодаря особой формуле состава материал обладает высочайшей адгезией, и может применятся для герметизации швов разнородных материалов и поверхностей (бетонных, кирпичных, металлических, деревянных, стеклянных и т.д.), а отсутствие резкого неприятного запаха делает применение данного состава максимально комфортным.

Обладая особой эластичностью герметик Гермотекс - лучше других уплотнительных материалов противостоит истиранию, проколу, разрыву удовлетворяя всем требованиям к герметизирующим материалам для полов. Благодаря высокотехнологичному составу, полиуретановый герметик Гермотекс обладает исключительными эксплуатационными характеристиками:

- Повышенная устойчивость к вибрационным воздействиям – эластичность герметика позволяет выдерживать постоянные вибрационные нагрузки и сохраняет целостность заделанных швов;

- Высокая адгезия к большинству поверхностей – комплекс подобранных компонентов позволяет применять состав не только для бетона, но и других поверхностях, например, в примыканиях бетона, кирпича, металла, дерева, стекла;

- Широкий диапазон температур – полностью высохший и полимеризовавшийся материал выдерживает температурные перепады от -50ºС до +70ºС без ухудшения свойств;

- Стойкость к воздействию ГСМ и СОЖ – полиуретановая основа материала гарантирует высокую стойкость к маслам, бензинам, смазочным жидкостям, растворам щелочей и т.д.

Эластичные свойства полиуретанового состава позволяют использовать шовный герметик не только в строительстве, но и там, где необходима герметизация на гибких соединениях.

Для достижения наилучшего результата и долговечности срока службы герметика, пористые бетонные основания рекомендуется обработать:

- ПС-грунт – однокомпонентная полиуретановая грунтовка для бетонных полов.

Данная мера повысит сцепление покрытия с бетонной поверхностью и позволит исключить возможность образования дефектов.

Применение

Полиуретановый герметик Гермотекс применяется на объектах промышленного и гражданского назначения для:

- герметизации и заделки трещин и швов бетонных полов и плит;

- герметизации стыков, подверженных вибрации и деформации;

- ремонта швов и трещин дорожных покрытий;

- устройства деформационных швов мостовых сооружений;

- ремонтных работ в частных домостроениях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Комплект полиуретанового герметика Гермотекс включает два компонента («А» и «Б»), которые находятся в тщательно подобранном соотношении. При несоблюдении правила полного смешивания компонентов, возможны появления дефектов финишного слоя покрытия, вздутия поверхности или остаточная липкость, или полная потеря физико-механических свойств слоя. |  |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Компонент Б (отвердитель) добавить в компонент А (компоненты поставляются комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 2 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от не перемешанных областей на стенках исходной емкости). |  |
| Температура проведения работ | От +5°С до +30°С |
| Влажность воздуха, не более | 80% |
| Прочность основания: сжатие/прочность на отрыв, МПа, не менее | 20/1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 4 % |
| Очистка оборудования | Ксилол, Толуол |
| Нанесение | Разбавление |
| Налив/пистолет для герметиков закрытого типа | Не требуется (в исключительных случаях допускается разбавление ксилолом не более 5%). |
| Герметик наносится в трещины и швы глубиной от 1-10 мм путём налива. При глубине шва более 10 мм целесообразно использовать для подложки резиновый шнур или другой уплотнитель. 1. После смешивания состав незамедлительно наливается по всем заранее подготовленным загрунтованным трещинам и швам, т.к. долгое нахождение в таре (в большой массе) смешанных компонентов ускоряет полимеризацию состава. 2. После налива, герметик распределяется по трещинам с помощью шпателя, излишки удаляются. При необходимости 2-ой слой наносится, через 6 часов после нанесения первого, но не более чем через сутки. Важно! В течение первых суток следует беречь герметик от влаги. |  |

| Теоретический расход, г/м.п. (при глубине шва 5 мм и ширине 10 мм)* | Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, часов |
| --- | --- |
| 80 | 8 |

*реальный расход зависит от подготовки поверхности и может отличаться от заявленного.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.22-006-01524656-2017 |
| Основа материала | Смесь полиуретановых смол, комплекс упрочняющих компонентов, растворители. |
| Внешний вид пленки | Однородная полуглянцевая |
| Компонент А |  |
| Сухой остаток, % | 90 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 6), с | 70-100 |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |  |
| Цвет покрытия, RAL | Серый, другие цвета под заказ от 300 кг. |
| Жизнеспособность после смешения компонентов при температуре (20,0±0,5)° С, мин | 25-30 |
| Рабочий интервал температур после набора прочности, ˚С | -50/+70 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 8 |
| Прочность пленки при растяжении, МПа | 3 |
| Относительное удлинение при разрыве, ГОСТ 21751,% | 75 |
| Адгезионная прочность, Мпа | 1,5 |
| Максимальная крупность наполнителя, мкм | 60 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 7 |

Безопасность

Работы по нанесению герметизирующего состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Стараться не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -5 до +30 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке - 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара (А+Б) 13 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!