Полимерон

Специальная уретановая грунт-эмаль «3 в 1»

для антикоррозионной защиты черных металлов

- надёжное предотвращение коррозии

- высокие декоративные свойства

- ускоренное время высыхания

- универсальность применения

- атмосферостойкость

- защита в один слой

- эластичность

- глянец

Полимерон — специальная глянцевая атмосферостойкая антикоррозионная грунт-эмаль с формулой «3 в 1» для долговременной защиты черных металлов, эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы.

Полимерон - однокомпонентный состав на уретановой основе с содержанием активных антикоррозионных компонентов, предназначенный для выполнения срочных работ по покраске и защите различных металлов и металлоконструкций.

Современная формула «3 в 1» грунт-эмали Полимерон и превосходная адгезия к поверхности черного металла, в том числе, покрытого плотно сцепленными остатками ржавчины (до 50 мкм.), позволит без дополнительной обработки, создать прочное антикоррозионное покрытие при нанесении всего в 1 слой.

Наличие в составе грунт-эмали активных компонентов, включающих в себя преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и износостойкую эмаль обеспечит длительную защиту поверхности металла от коррозии, агрессивного воздействия атмосферы, влажности и УФ-излучения.

Специальная модифицированная формула грунт-эмали Полимерон, ее универсальность и быстрое время высыхания позволяют сократить трудовые и материальные затраты производства, позволяя без использования антикоррозионного грунта выполнить необходимые работы, тем самым в кратчайшие сроки защитить металл от воздействия различных агрессивных факторов, а также создать эстетичный, декоративный красочный финишный слой.

Антикоррозионное покрытие на основе грунт-эмали Полимерон (при условии соблюдения технологии нанесения), сохраняет свои защитно-декоративные качества в условиях умеренного и холодного климата на срок до 8 лет, а в условиях тропического и морского климата на срок не менее 6 лет

Усиленное антикоррозионное покрытие, образуемое комплексным применением грунт-эмали Полимерон совместно с Грункор, придает финишному покрытию отличную стойкость к высоким атмосферным нагрузкам, гарантируя защиту окрашенного изделия в условиях умеренного и холодного климата на срок на срок не менее 10 лет, а в условиях тропического и морского климата на срок не менее 8 лет!

Применение

Специальная антикоррозионная грунт-эмаль Полимерон применяется для защиты стальных, чугунных и других поверхностей из чёрного металла.

Полимерон позволяет обеспечить долговечную и надёжную защиту от коррозии:

- строительных металлоконструкций;

- труб и трубопроводов;

- железных мостов и мостовых конструкций;

- эстакад и платформ;

- металлических опор ЛЭП и антенных мачт;

- железнодорожного транспорта и сельскохозяйственной техники;

- строительных транспортных средств и спецтехники.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Металлическую поверхность очистить в соответствии с ГОСТ 9.402 с последующей абразивной струйной очисткой (степень не ниже Sa2½) или обработкой механическим инструментом до ме-таллического блеска (степень не ниже St3) согласно ГОСТ Р ИСО 8501-1. Или в соответствии с требованиями документации заказчика на окрашиваемые изделия. Допускается нанесение на металл с более низкой степенью очистки. В этом случае очистка должна включать следующие операции: - удаление отслаивающихся лакокрасочных покрытий и пластовой ржавчины; - обезжиривание растворителем; - механическая очистка от оксидов до степени St2 по ГОСТ Р ИСО 8501-1; - обеспыливание (обдув поверхности сжатым воздухом по ГОСТ 9.010). |  |
| Состав в емкости тщательно перемешать строительным миксером до достижения однородности состава. При необходимости вязкость снижать до рабочей добавлением углеводородных растворителей типа ксилол, сольвент. |  |
| Нанесение |  |
| Температура проведения работ, не ниже | -10°С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Разбавление, очистка оборудования | Углеводородные растворители типа сольвент,уайт-спирит, ксилол и др. |
| Наносить кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на сухую металлическую поверхность. |  |
| Наносить рекомендуется толщиной мокрого слоя 100 мкм, что позволяет получить покрытие толщиной около 50 мкм. Второй слой для набора толщины наносить не ранее, чем через 1 час. Рекомендуемая толщина сухого слоя покрытия 50 мкм в качестве грунтовки и 100 мкм в качестве самостоятельного защитного покрытия, что соответствует расходу 120-250 г/м². |  |
| Срок эксплуатации |  |
| Полимерон, нанесенной на подготовленную стальную поверхность степени St3 согласно ГОСТ Р ИСО 8501-1, при толщине 100 мкм обеспечивает срок службы восемь лет при эксплуатации в открытой промышленной атмосфере умеренно-холодного климата. Для увеличения срока службы рекомендуется наносить на грунтовку Грункор. |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-001-01524656-2017 |
| Основа материала | Алкидноуретановая смола |
| Температура эксплуатации покрытия | От -50℃ до + 80℃. |
| Внешний вид пленки | Однородная глянцевая поверхность |
| Цвет покрытия, RAL | Базовые цвета: белый, 1021, 3020, 5010, 7040, 9005, База А, С. Колеровка в другие цвета: RAL Classic, NCS Index, Symhony на заказ от одного ведра. Подробности по цветам и стоимости уточняйте у менеджеров. |
| Показатели |  |
| Внешний вид | Вязкая жидкость |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)℃, с | 80-120 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 53-72 |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃, ч, не более | 8 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Внешний вид покрытия после высыхания | Однородная глянцевая поверхность |
| Толщина нестекающего слоя, мкм, не менее | 150 |
| Укрывистость для RAL 9003, мкм, не более Для других цветов значения могут быть иными | 150 |
| Плотность, г/см³ | 1,2-1,4 |
| Адгезия, баллы, не более | 1 |
| Прочность покрытия при ударе, см, не менее | 50 |
| Эластичность пленки покрытия при изгибе, мм, не более | 2 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее | 0,15 |
| Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска | 60-90 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию мине-рального масла при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению грунт-эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей и влаги при температуре от –40 до +40°С.

Перед применением после хранения при отрицательных температурах грунт-эмаль выдерживают 
в течение 24 часов при t (20±2)°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!