Эпоксол

Водно-эпоксидная

гидроизолирующая грунт-пропитка

для бетонных полов

- создает гидроизолирующие свойства поверхности

- снижает впитывающую способность основания

- высокие антисептические свойства

- отличные укрепляющие свойства

- глубокое проникновение

- паропроницаемость

Эпоксол — гидроизолирующая двухкомпонентная упрочняющая водно-эпоксидная грунт-пропитка глубокого проникновения для бетонных полов

Эпоксол - представляет собой двухкомпонентный состав на водно-эпоксидной основе усиленный функциональными упрочняющими компонентами и специальными антисептическими добавками, тем самым:

- препятствует появлению и развитию бактерий, грибка и плесени;

- укрепляет, обеспыливает и гидроизолирует бетонную поверхность;

- создает прочный адгезионный слой для нанесения финишного покрытия.

Благодаря высокой проникающей способности, Эпоксол укрепляет пористые, пылящие и непрочные вертикальные поверхности защищая их от разрушения. При полимеризации, гидроизолирующая грунт-пропитка обеспечивает обработанной поверхности отличную влагостойкость и гидроизолирующие свойства, формируя защитно-подготовительный слой перед нанесением финишных покрытий, в том числе толстослойных.

Комплекс специальных антисептических добавок, входящих в состав грунт-пропитки, надежно нейтрализует уже имеющиеся участки, пораженные плесенью и препятствует появлению новых грибковых образований, в том числе решая проблему неизбежного образования биопоражений на объектах с недостаточной вентиляцией и повышенной влажностью.

Современный состав грунт-пропитки Эпоксол, позволяет использовать ее в нескольких вариантах для решения задач по защите бетона и других минеральных поверхностей, в пределах одного объекта:

- Антисептическая пропитка укрепит пористые и сильно впитывающие минеральные поверхности. Благодаря глубокой проникающей способности состава, на глубину до 5 мм, происходит нейтрализация уже имеющейся плесени и препятствие к появлению новых грибковых образований на поверхности;

- Гидроизолирующий грунт для повышения адгезии к финишному покрытию и созданию на поверхности дышащего, водонепроницаемого слоя, препятствующего насыщению бетоном влагой, исключая разрушение обработанной поверхности.

Отсутствие органических растворителей в составе грунт-пропитки, делает материал негорючим, а также безопасным для здоровья человека, и окружающей среды.

Гидроизолирующая грунт-пропитка, не имеет резкого запаха, в связи с чем Эпоксол может быть рекомендован к использованию в детских, дошкольных и медицинских учреждениях и любых других общественных помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими нормами.

Для создания надежного, защитного влагостойкого гидроизолирующего покрытия, рекомендуется к применению в комплексной системе с водно-эпоксидными составами:

- финишной полуматовой эмалью для бетонных полов Эпостоун;

- финишной глянцевой эмалью для бетонных полов Эпостоун-Ультра;

- водно-эпоксидным наливным полом Бетоласт.

Назначение

Водно-эпоксидная грунт-пропитка Эпоксол применяется для предварительной подготовки, грунтования и защиты бетонных, кирпичных стен, как в сухих, так и во влажных помещениях:

- цехах пищевой и фармацевтической промышленности;

- коридорах и лестничных клетках;

- цехах газо-, нефтехимического комплекса;

- авторемонтных мастерских, гаражей и ангаров;

- подвальных помещений;

- автопомывочных комплексов;

- торговых и производственных помещений;

- детских и медицинских учреждений;

- складских помещений и т.д.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Комплект грунт-пропитки Эпоксол включает два компонента («А» и «Б»), которые находятся в тщательно подобранном соотношении. При несоблюдении правила полного смешивания компонентов, возможны появления дефектов финишного слоя покрытия, вздутия поверхности или остаточная липкость, или полная потеря физико-механических свойств слоя. |  |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Компонент Б (отвердитель) добавить в компонент А (компоненты поставляются комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 2-3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости). |  |
| Каждая минута нахождения смешанного комплекта материала («А»+«Б») в большом объеме (в ведре) сокращает время жизни состава. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик/воздушное распыление | Не требуется |
| - состав наносить в 1 - 3 слоя, кистью, валиком или воздушным распылением на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел поверхность; - интервал между обработками и перед нанесением грунтовочного слоя – должен составлять от 3 до 24 часов (при температуре 20°С); - температура поверхности основания и окружающего воздуха при нанесении должна быть не менее +5°С; - нанесение финишных покрытий на водной основе допускается через 3 часа при 20°С, но не позднее 2 суток. |  |
| Нанесение финишного защитного покрытия на органической основе допускается только после снижения влажности поверхности до требуемых согласно строительным нормам значений или указаниям по применению ЛКМ (обычно не менее 7 суток). |  |

Теоретический расход грунт-пропитки, г/м2

- при первой обработке – 300-400 г./м2 для бетонного основания марки М200 - М350 - при повторной обработке – 100-200 г./м2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.11-005-01524656-2017 |
| Основа материала | Эпоксидная смола с добавлением антисептических активных компонентов, функциональных добавок, вода |
| Цвет покрытия | Бесцветный |
| Жизнеспособность после смешения компонентов при температуре (20,0±0,5)° С, ч, не менее | 4 |
| Выдержка грунт-пропитки после смешения компонентов «А» и «Б» при 20°С, мин., не менее | 10 |

Безопасность

Работы по нанесению грунт-пропитки проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Состав хранить в прочно закрытой таре при температуре от +5 до +35°С. Не нагревать. Беречь от огня и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!