Нержалюкс SPRINT «3 в 1»

Быстросохнущая

водостойкая полуглянцевая грунт-эмаль «3 в 1»

с модифицированным воском

для металла

•	ускоренное время высыхания «от пыли» 30 мин.

•	повышенная стойкость к УФ-излучению

•	высокая адгезия к черным металлам

•	содержит модифицированный воск

•	возможность нанесения при t до -15°С

•	высокая атмосферная стойкость

•	грязе и водоотталкивающая

•	высокая ударопрочность

•	морозостойкая

•	полуглянец

Нержалюкс SPRINT «3 в 1» – быстросохнущая полуглянцевая антикоррозионная грунт-эмаль с модифицированным нано-воском, предназначена для защитного окрашивания чёрного металла с целью создания эффективной, длительной защиты от возникновения очагов коррозии.

Нержалюкс SPRINT «3 в 1» - однокомпонентный инновационный состав на основе смеси высококачественных акриловых полимеров, с модифицированным нано-воском, антикоррозионными добавками и светостойкими пигментами. Быстросохнущая грунт-эмаль Нержалюкс SPRINT «3 в 1» успешно сочетает в себе свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и гидрофобного водоотталкивающего барьера, позволяя легко и быстро проводить окрасочные работы без предварительной подготовки в виде зачистки и грунтования поверхности. Высокоактивные ингибиторы и преобразователи в составе грунт-эмали блокируют возникновение и развитие коррозионных процессов, надежно защищая изделия из чёрного металла на длительный срок.

Грунт-эмаль Нержалюкс SPRINT «3 в 1» - образует износостойкое и атмосферостойкое покрытие способное предотвращать и останавливать любое развитие коррозии. Содержащийся в составе покрытия модифицированный нано-воск, создает грязе- водоотталкивающий барьер, надёжно препятствующий проникновение воды и влаги к окрашенному основанию. Высочайший уровень защиты, позволяет применять быстросохнущую грунт-эмаль на ответственных объектах, эксплуатируемых в условиях агрессивной промышленной атмосферы умеренного и холодного климата.

Нержалюкс SPRINT «3 в 1» рекомендован для защиты стальных, чугунных и других поверхностей из чёрного металла, в том числе покрытых ржавчиной и остатками старого покрытия плотно сцепленного с металлом.

Антикоррозионная грунт-эмаль Нержалюкс SPRINT «3 в 1» - обладает целым рядом качественных характеристик и неоспоримых преимуществ перед большинством грунт-эмалей:

•Слой-протектор из модифицированного воска, повышает уровень защиты металлоконструкций от воды и влаги, а полуглянцевая финишная плёнка, наделяет окрашенные конструкции превосходным декором и делает окрашенную поверхность гладкой и красивой;

•Формула «3 в 1» позволяет наносить грунт-эмаль на металл без предварительной подготовки существенно сокращая время на проведение окрасочных работ;

•Быстрое высыхание допускает нанесение второго слоя эмали через 30 мин. после нанесения первого;

•Окрашивание при отрицательных температурах до -15°С, позволяет применять состав в различных климатических условиях, в том числе проводить срочные окрасочные работы в зимний период.

При соблюдении технологии нанесения (в 2 слоя), антикоррозионное покрытие Нержалюкс SPRINT «3 в 1» сохраняет свои защитно-декоративные качества на срок от 12 лет!

Назначение:

Антикоррозионная грунт-эмаль Нержалюкс SPRINT «3 в 1» специально разработана для защиты поверхностей из черного металла, эксплуатируемых в условиях промышленной атмосферы и повышенной влажности:

•	деталей машин и механизмов, оборудования, спецтехники;

•	строительных металлоконструкций;

•	железобетонных конструкций и крыш;

•	металлических ангаров, гаражей;

•	труб и трубопроводов;

•	ворот, заборов, оград и других металлоконструкций.

Грунт-эмаль Нержалюкс SPRINT «3 в 1» незаменима для покраски металлических конструкций со сложным профилем, в том числе крупногабаритных металлоконструкций и изделий.

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Металлическую поверхность очистить в соответствии с ГОСТ 9.402 с последующей абразивной струйной очисткой (степень не ниже Sa2½) или обработкой механическим инструментом до металлического блеска (степень не ниже St3) согласно ГОСТ Р ИСО 8501 1. Или в соответствии с требованиями документации заказчика на окрашиваемые изделия. Допускается нанесение на металл с более низкой степенью очистки. В этом случае очистка должна включать следующие операции: - удаление отслаивающихся лакокрасочных покрытий и пластовой ржавчины; - обезжиривание растворителем; - механическая очистка от оксидов до степени St2 по ГОСТ 9.402 - обеспыливание (обдув поверхности сжатым воздухом по ГОСТ 9.010). |  |
| Состав в емкости тщательно перемешать строительным миксером до достижения однородности состава. При необходимости вязкость снижать до рабочей добавлением Р-универсала, ксилола, сольвента, ацетона, растворители 646-650, Р-4, Р-5. |  |
| Нанесение |  |
| Температура проведения работ, не ниже | -15°С |
| Относительная влажность, не более | 80 % |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Разбавление, очистка оборудования | Р-универсал, Ксилол, сольвент, ацетон, растворители 646-650, Р-4, Р-5. |
| Наносят кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на сухую металлическую поверхность. |  |
| Наносить рекомендуется толщиной мокрого слоя 100 мкм, что позволяет получить покрытие толщиной около 50 мкм. Второй слой для набора толщины наносить не ранее, чем через 2 часа. Рекомендуемая толщина сухого слоя покрытия 50 мкм в качестве грунтовки и 100 мкм в качестве самостоятельного защитного покрытия, что соответствует расходу 130-260 г/м². |  |
| Для увеличения срока эксплуатации рекомендуется наносить Нержалюкс на грунтовку Фосфогрунт и увеличением общей толщины покрытия. |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Технические условия | 20.30.12-062-01524656-2021 |
| --- | --- |
| Основа материала | Акриловая смола |
| Температура эксплуатации покрытия | От -50℃ до + 80℃. |
| Цвет покрытия, RAL | RAL 7040, База А и С, колеровка по каталогам RAL Classic, NCS Index, Symphony от одного ведра. |
| Показатели | Норма |
| Внешний вид | Вязкая жидкость |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,00,5)℃, с | 50-100 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 64-72 |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃, ч, не более | 1 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Внешний вид покрытия после высыхания | Однородная полуглянцевая поверхность |
| Толщина нестекающего слоя, мкм, не менее | 50 |
| Укрывистость для RAL 9003, мкм, не более Для других цветов значения могут быть иными | 150 |
| Плотность, г/см³ | 1,3±0,5 |
| Адгезия, баллы, не более | 1 |
| Прочность покрытия при ударе, см, не менее | 50 |
| Эластичность пленки покрытия при изгибе, мм, не более | 1 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее | 0,14 |
| Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска | 35-60 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию минерально-го масла при (20±2)℃, ч, не менее | 24 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению композиции проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от минус 40℃ до плюс 40℃.  После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре выше 15℃. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления

Тара: 20 кг и по согласованию с заказчиком.

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!