Эпостат

Двухкомпонентная

эпоксидная антикоррозионная грунт-эмаль по металлу "3 в 1"

•	толстослойное нанесение за один проход - до 120 мкм

•	долговременная защита металла от коррозии

•	стойкость к морской и пресной воде

•	износостойкость и ударопрочность

•	термостойкость - до +120°С

•	масло- и бензостойкость

•	с фосфатом цинка

•	формула “3 в 1”

•	полуглянец

Эпостат — эпоксидная быстросохнущая грунт-эмаль "3 в 1" для сверхпродолжительной антикоррозионной и механической защиты газо- и нефтепроводов, металлических труб, стальных трубопроводов, эксплуатируемых в условиях открытой агрессивной промышленной среды, холодного и морского климата.

Эпостат - двухкомпонентный инновационный состав на основе модифицированной эпоксидной смолы с добавлением фосфата цинка, активных антикоррозионных пигментов, придающих финишному покрытию исключительные защитные качествами:

•	термостойкость финишной пленки при постоянной рабочей температуре до +120 °С;

•	создание активной антикоррозионной защиты уже с первого нанесения;

•	высокая химстойкость;

•	отличная водостойкость;

•	формула «3 в1».

Благодаря инновационной формуле и активным антикоррозионным составляющим, Эпостат за короткое время, образует прочное, придающее окрашиваемым изделиям высокие декоративные свойства и надежно предотвращающее развитие коррозии полуглянцевое покрытие, с усиленной барьерной защитой для быстрой и эффективной защиты труб и трубопроводов:

Фосфат Цинка – надёжно защитит от коррозии окрашенную металлическую поверхность, значительно увеличив срок службы покрытия и предотвратит появление, и распространение коррозии на окрашенной поверхности;

Термостойкость - гарантирует сохранность структуры финишного покрытия и всех его свойств при постоянных рабочих температурах от -40 до +120°С (допускается кратковременный нагрев до +150°С);

Модифицированная эпоксидная смола - позволяет получить экстрапрочное покрытие, стойкое к длительному воздействию агрессивных газов (SO2, CO2, CI2), солёной и пресной воде, растворам солей и щелочей, бензину, дизельному топливу, а также обливу растворами кислот и органическими растворителями;

Формула «3 в1» - позволяет наносить грунт-эмаль без предварительного грунтования, даже на покрытую плотно сцепленными остатками ржавчины (до 70 мкм.) поверхности, так как состав уже содержит грунт, преобразователь ржавчины и финишную эмаль;

Применяется как самостоятельное покрытие, а также в комплексной системе:

•	с цинконаполненным протекторным грунтом Цинконол, что позволяет увеличить срок эксплуатации покрытия.

•	системой холодного цинкования металла Цинконол 2SH;

•	c блокатором коррозии для черных и цветных металлов Эпостат BL-300;

•	c эпоксидным антикоррозионным грунтом с фосфатом цинка Фосфогрунт-2EP;

(при условии соблюдения технологии нанесения, позволит сохранить защитно-декоративные свойства и значительно увеличить срок эксплуатации покрытия).

Применение

Эпоксидная грунт-эмаль Эпостат применяется для длительной антикоррозионной защиты поверхностей, подвергающихся воздействию промышленной атмосферы:

•	наружных поверхностей ёмкостей для хранения нефти и нефтепродуктов;

•	металлических труб и стальных трубопроводов;

•	при ремонтной окраске автотехники и с/х техники;

•	для покраски газопроводов и нефтепроводов;

•	резервуаров для сыпучих материалов;

•	гидротехнических сооружений;

•	мостов, эстакад, платформ и других металлоизделий.

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Металлическую поверхность очистить в соответствии с ГОСТ 34667.4. до степени не ниже Sa2½ или St3. Или в соответствии с требованиями документации заказчика на окрашиваемые изделия. Допускается нанесение на металл с более низкой степенью очистки. В этом случае очистка должна включать следующие операции: - удаление отслаивающихся лакокрасочных покрытий и пластовой ржавчины; - обезжиривание растворителем; - механическая очистка от оксидов до степени St2; - обеспыливание (обдув поверхности сжатым воздухом по ГОСТ 9.010) |  |
| Перед применением компоненты «А» и «Б» смешать с помощью миксера: сначала перемешать компонент «А» до получения однородного состава (особо тщательно промешать дно и углы тары), затем при перемешивании в емкость с компонентом «А» влить компонент «Б» и перемешивать до однородного состояния. При необходимости вязкость состава снижать до рабочей добавлением ксилола, сольвента, бутилацетата. |  |
| Нанесение |  |
| Температура проведения работ | +10℃ до +30℃ |
| Относительная влажность, не более | 80 % |
| Обезжиривание поверхности | ОМ-01С |
| Очистка оборудования | Р-универсал, ксилол, сольвент, ацетон, растворители 646-650, Р-4, Р-5. |
| Наносят кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на сухую металлическую поверхность. |  |
| Наносить рекомендуется толщиной мокрого слоя 100 мкм, что позволяет получить покрытие толщиной около 50 мкм. Второй слой для набора толщины наносить не ранее, чем через 1 час. Рекомендуемая толщина сухого слоя покрытия 50 мкм в качестве грунтовки и 100 мкм в качестве самостоятельного защитного покрытия, что соответствует расходу 120-250 г/м². |  |
| Для увеличения срока эксплуатации рекомендуется наносить Эпостат на грунтовку Эпогрунт с увеличением общей толщины покрытия. При суммарной толщине покрытия не менее 200 мкм срок эксплуатации в промышленной атмосфере более 15 лет. |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Технические условия | 20.30.12-021-01524656-2019 |
| --- | --- |
| Основа материала | Эпоксидная смола с аминным отвердителем |
| Цвет покрытия, RAL | 1028, 3020, 7040, 9005, Белый |
| Температура эксплуатации покрытия | От -50℃ до + 120℃ |
| Показатели. Компонент А (полуфабрикат) | Норма |
| Внешний вид | Вязкая жидкость |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,00,5)℃, с | 50-100 |
| Массовая доля нелетучих веществ (зависит от цвета), % | 45-80 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Плотность (зависит от цвета), г/см³ | 1,1-1,8 |
| Компонент Б (отвердитель) | Норма |
| Внешний вид | Прозрачная бесцветная жидкость |
| Плотность, г/см³ к.Б | 1,02±0,05 |
| Готовая к нанесению смесь (к.А+к.Б) |  |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)℃, с | 50-100 |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃, ч, не более | 6 |
| Жизнеспособность после смешения компонентов при (20±2)℃, ч, не менее | 24 |
| Показатели отвержденного покрытия |  |
| Внешний вид покрытия после высыхания | Полуглянцевая гладкая поверхность |
| Цвет покрытия, RAL | 1028, 3020, 7040, 9005, Белый |
| Толщина нестекающего слоя, мкм, не менее | 100 |
| Укрывистость (зависит от цвета), мкм, не более | 200 |
| Адгезия, баллы, не более | 1 |
| Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-2М, см, не менее | 50 |
| Эластичность пленки покрытия при изгибе, мм, не более | 8 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее | 0,4 |
| Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска | 36-80 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при 20℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина при 20℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию ацетона при 20℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию ксилола при 20℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию водного раствора гипохлорита при 20℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию 40% раствора гидроксида натрия при 20℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию 98% серной кислоты при 20℃, ч, не менее | 1 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению композиции проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от минус 40℃ до плюс 40℃.  После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре выше 15℃. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления

Тара: 24 кг и по согласованию с заказчиком.

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!