Армасил

Защита строительной арматуры

бескислотный преобразователь ржавчины

антикоррозионный состав для пассивации поверхности черных металлов

•	продлевает срок службы арматуры и ЖБИ

•	модифицирует и преобразует ржавчину

•	простота и безопасность применения

•	не имеет резкого запаха

•	не содержит кислоту

Армасил — бескислотный преобразователь ржавчины для модификации коррозии на поверхности чёрного металла перед бетонированием или нанесением ЛКМ.

Состав представляет собой сложную композицию на основе растительных танинов, стабилизаторов и ингибиторов коррозии и функциональных добавок.

Армасил предназначен для преобразования и стабилизации ржавчины на поверхности арматурных сталей, труб, металлопроката, стальных элементов железобетонных конструкций перед бетонированием и нанесением мастик. Успешно заменяет механический способ очистки металлических поверхностей от продуктов коррозии. Улучшает функциональные свойства бетонов и продлевает срок их службы. Обеспечивает адгезионную прочность и противокоррозионную стойкость.

Армасил рекомендуется для обработки стержневой арматуры классов А-I, А-II, А-III, А-IV. Может применяться по плотно держащейся ржавчине с толщиной продуктов коррозии до 150 мкм (при нанесении в 2-3 слоя). Преобразователь переводит оксид железа в коррозионно-неактивные соединения, обладающие отличной адгезией к металлу. Не требует промывки изделия водой после обработки.

Назначение:

Преобразователь ржавчины Армасил используется при строительстве железобетонных конструкций, изготовлении железобетонных изделий (ЖБИ), при ремонтно-восстановительных работах в различных отраслях промышленности и бытовых условиях, в том числе:

•	для арматуры и закладных стальных деталях в железобетонных изделиях;

•	строительных металлоконструкций, транспортных средств;

•	труб и трубопроводов, ангаров, кровель, мостов;

•	заборов, оград, металлической мебели, гаражей;

•	других различных металлоконструкций и изделий из металла.

Преобразователь также применяется в текущем ремонте машин, механизмов, металлоконструкций с целью продления их срока службы.

В межоперационном цикле изготовления преобразователь надёжно защищает металл на срок до 18 дней (при отсутствии прямых атмосферных осадков).

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Очистка металла должна включать следующие операции: - удаление отслаивающихся лакокрасочных покрытий и пластовой ржавчины; - обезжиривание растворителем; - механическая очистка от оксидов до степени 3 или 4 по ГОСТ 9.402. - обеспыливание (обдув поверхности сжатым воздухом по ГОСТ 9.010). |  |
| Нанесение |  |
| Температура проведения работ, не ниже | От +5°С до +40℃ |
| Относительная влажность воздуха | 90% |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Очистка оборудования | Вода |
| Наносят кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на сухую металлическую поверхность. |  |
| Рекомендуемый расход – 50-100 г/м² в зависимости от шероховатости поверхности и способа нанесения. Рекомендуемое время сушки – сутки, когда рост толщины фосфатной пленки практически останавливается. При меньшем времени образуется более тонкая фосфатная пленка, с меньшими защитными характеристиками. Минимальное время для образования фосфатной пленки с приемлемыми защитными свойствами – 3 часа. После высыхания покрытия остатки состава необходимо смыть ацетоном при отрицательных температурах или водой при положительных температурах. Наносить краску только после полного высыхания фосфатированной поверхности. |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Технические условия | 20.14.71-064-01524656-2021 |  |
| --- | --- | --- |
| Основа материала | Ингибиторы и преобразователи ржавчины |  |
| Температура эксплуатации покрытия |  | От -50℃ до + 80℃. |
| Цвет покрытия | Зависит от марки/состава стали и условий обработки |  |
| Показатели |  |  |
| Внешний вид | Жидкость серо-бежевого цвета, оттенок не нормируется, допускается наличие осадка |  |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 2 мм при температуре (20,0±0,5)℃, с | 30-50 |  |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 10±2 |  |
| Плотность, г/см³ | 1,00±0,05 |  |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃, ч, не более | 1 |  |
| Адгезия, баллы, не более | 0 |  |
| Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-2М, см, не менее | 50 |  |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее | 24 |  |

Меры предосторожности

Работы по нанесению состава проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от +4℃ до +40℃.  После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре выше 15℃. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Пластиковая тара 10 кг

Внимание!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!