Эполаст-Декор

эпоксидный прозрачный наливной 3D пол

- высокая механическая прочность

- высокая химическая стойкость

- адгезия и износостойкость

- пылезащищенность

- безопасность для людей и домашних животных

- высокие декоративные свойства

- простота уборки

- стойкость к ультрафиолетовому излучению

- не содержит растворителей

Эполаст-Декор — наливной 3D пол, эпоксидный компаунд для устройства наливных полов.

Прозрачный двухкомпонентный эпоксидный компаунд для устройства наливных бесшовных полов промышленного и гражданского назначения.

Эполаст-Декор применяется в качестве финишной отделки наливных полов при запечатке декоративных чипсов, различных рисунков, 3-D картинок, логотипов и т.п., с целью повышения износостойкости покрытия. При отделке мозаичных бетонных полов подчёркивает структуру поверхности, создаёт эффект мокрого камня.

Эпоксидное покрытие предназначено для помещений с высокими механическими и химическими нагрузками.
Эпоксидное 3D покрытие укладывается на бетон, жёсткие металлические и деревянные конструкции, образует толстослойное износостойкое покрытие.

Не содержит растворителей.

Применение

Эпоксидный компаунд Эполаст-Декор используется в качестве бесшовного защитно-декоративного износостойкого покрытия на предприятиях торгового и производственного назначения, складских, офисных и бытовых помещениях, на предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности, медицинских учреждениях и т.п.

Подготовка основания:

Поверхность предварительно шлифуется, за счёт шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. Основание для устройства наливного пола должно быть чистое и сухое (влажность основания не более 4%), прочное (на сжатие не менее 20 МПа, прочность на отрыв не менее 1,5 МПа).

Основание перед нанесением покрытия Эполаст-Декор грунтуют до полного заполнения пор грунтовкой Эпоксол-2MS (250-350г/м2). При наличии дефектов или больших перепадов поверхности, по желанию, применяют выравнивающий состав Ремосил (обязательно наполняется прокаленным кварцевым песком 80-120% мас.). При необходимости допускается применение Эполаст-Декор как грунтовочного слоя с расходом 0,3-0,5кг/м2.

Покрытие Эполаст-Декор наносят после полного отверждения грунтовки (24 часа при t +20°С), укладки декоративных элементов и полного высыхания рисунков.

Нанесение

Компонент А предварительно перемешать низкооборотистой дрелью с насадкой (3-5 мин). Затем, в предварительно перемешанный компонент А добавить компонент Б(отвердитель). Отвердитель поставляется комплектно. Полученную смесь тщательно перемешать низкооборотистой дрелью (800 оборотов в/мин.) с лопастной мешалкой в течение 2-3 минут, избегая замешивания воздуха и непромесов. Для предотвращения неполного перемешивания (может проявиться в виде не отвержденных липких участков на поверхности отвержденного покрытия) рекомендуется после одной минуты перемешивания перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание.

Эполаст-Декор нанести разливом и распределить по поверхности зубчатым шпателем, держа его под углом 45°. После нанесения связующего (через 5-10 мин.) прокатывают игольчатым валиком для удаления пузырей. Для перемещения по свеженалитому полу рекомендуется использовать специальные игольчатые подошвы. Следующий слой покрытия можно наносить не более чем через 24 часа при температуре +20°С.

Все операции по смешиванию, нанесению и прокатке покрытия игольчатым валиком должны быть проведены в течение времени использования материала: 20-25 мин! Температура нанесения от +15°С. После окончания работ инструмент очищают растворителем.

Время высыхания покрытия до пешеходной нагрузки при t+20°С — 48 час. При использовании как грунтовочного слоя — 12 час. при t +20°С.

Время набора полной механической прочности, при t+20°С — 7 суток.

Время набора полной химической прочности, при t+20°С — 14 суток.

Расход

- Расход Эполаст-Декор (А+Б) на 1м² поверхности при толщине 1мм составляет — 1кг.

- Расход Эполаст-Декор (А+Б) на 1м² поверхности при грунтовании — 0,3-0,5 кг/м².

Цвет

Прозрачный.

Меры предосторожности

Работы по нанесению покрытия проводить в проветриваемом помещении. Не следует допускать попадания материала в глаза и на открытые участки кожи. При проведении работ рекомендуется использовать защитными очками и перчатками.

Хранение

Состав хранить в прочно закрытой таре, при температуре от +5 до +30°С. Не нагревать. Беречь от огня и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.

Инструмент, необходимый для нанесения

- Низкооборотная дрель (не более 800 об/мин.) со специальной мешалкой. Длина оси мешалки должна быть больше глубины ёмкости для перемешивания.

- Шпатель для распределения материала в труднодоступных местах (под батареями, в углах, у дверей и т.п.).

- Ракель с устанавливаемым зазором для распределения материала равномерным слоем по поверхности.

- Аэрационный игольчатый валик для удаления пузырьков воздуха.

- Специальные подошвы на шипах для передвижения по свеженанесенному покрытию — по числу работающих игольчатыми валиками.

- Растворитель для очистки инструмента.

Перед нанесением материала необходимо убедиться в качестве проведённой подготовки поверхности и грунтования.

Наличие пор в загрунтованном основании не позволит получить бездефектное покрытие!

Тара

Тара 20 кг.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | эпоксидная смола |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная полуглянцевая поверхность |
| ТУ | 20.30.12-004-01524656-2017 |