Аквастоун

Упрочняющая пропитка для

бетонных и минеральных оснований

- упрочнение бетонных и минеральных оснований в 1,5-2 раза

- водоотталкивающий (гидрофобный) слой

- применяется на бетонах с низкой маркой

- для новых и старых бетонных покрытий

- обеспыливание бетонной поверхности

- подходит для свежеуложенного бетона

- универсальность и простота нанесения

- высокая проникающая способность

- без резкого неприятного запаха

Аквастоун — упрочняющая, обеспыливающая пропитка глубокого проникновения для бетонных и минеральных оснований. Пропитка представляет собой комплекс неорганических соединений с целевыми добавками в водном растворе.

Аквастоун специально разработан для упрочнения бетонных оснований и снижения их проницаемости для жидких сред при устройстве полов промышленного и гражданского назначения. Пропитка, после кристаллизации в порах бетонных и минеральных поверхностей, препятствует распространению грибков и других био-поражающих факторов.

Состав Аквастоун глубоко проникает в поверхность (до 10 мм и более), обеспечивает защиту и обеспыливание поверхности цементно-песчаных стяжек, цементных и мозаичных полов. Пропитка демонстрирует отличное проникновение и сцепление с бетоном, обеспечивая упрочнённую поверхность с высокой твердостью.

При использовании пропитки в качестве обеспыливающего состава, поверхность бетонного пола не только эффективно обеспыливается, но и создает водоотталкивающий (гидрофобный) слой.

Многофункциональная пропитка Аквастоун, может применяться для подготовки основания цементно-песчаных стяжек под укладку плитки, паркета, ламината, линолеума, ковролина в жилых и офисных помещениях. Благодаря отличным гидрофобизирующим свойствам пропитку применяют в условиях повышенной влажности и в местах, где присутствует необходимость обеспечения специальных санитарно-гигиенических требований.

Применение

Пропитка Аквастоун рекомендуется для проведения обработки бетонных и минеральных оснований с целью упрочнения и обеспыливания полов на объектах промышленного и гражданского назначения:

- жилые и административные здания;

- медицинские учреждения;

- образовательные учреждения;

- производственные комплексы;

- склады и подсобные помещения;

- торговые центры, магазины, супермаркеты;

- крытые автомобильные парковки.

Пропитка рекомендуется к использованию в детских, дошкольных и медицинских учреждениях, а также в любых других общественных помещениях с повышенными санитарно-эпидемиологическими нормами.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Материал полностью готов к применению. Перед нанесением, пропитку необходимо тщательно перемешать низкооборотистой дрелью с лопастной мешалкой в течение 1-2-х минут. |  |
| Температура проведения работ | От +5°С до +30°С |
| Прочность основания: сжатие/прочность на отрыв, МПа, не менее | 20/1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 15 % |
| Очистка оборудования | Вода |
| Нанесение | Разбавление |
| Потребуется: валик для шероховатых поверхностей, телескопический стержень, ванночка малярная. | Не требуется |
| Пропитка полностью готова к применению и наносится без добавления разбавителей, равномерно распределяется по поверхности, избегая не обработанных мест и образования луж. При нанесении в 2 слоя, выдержать интервал межслойной сушки 2-3 часа, но не более суток, при температуре (20±2)°С. Окрашивание обработанной поверхности возможно через 3-4 часа, но не позднее, чем через сутки. |  |

| Теоретический расход, г/м2 (зависит от впитывающей способности основания) | Готовность к лёгким пешеходным нагрузкам, при температуре (20±2)°С, часов |
| --- | --- |
| 200-350 | 6 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.59.59-034-01524656-2019 |
| Основа материала | Водно-литиевая дисперсия с целевыми добавками |
| Внешний вид | прозрачная |
| Компонент А |  |
| Сухой остаток, % | 25 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 2), сек | 40 |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |  |
| Внешний вид плёнки после высыхания | бесцветная, полуглянцевая |
| Рабочий интервал температур после набора прочности, ˚С | -40/+70 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 2 |
| Готовность покрытия к щадящим пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С | 6 |

Безопасность

Работы по нанесению полимерного состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Стараться не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +35 °С. Не замораживать.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —24 месяца со дня изготовления.

Тара

Тара 24 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!