Полибетол-1 «COMFORT»

Полиуретановая

износостойкая эмаль без резкого запаха

для бетонных полов (матовая)

- высокая устойчивость к абразивному износу

- единовременное нанесение слоем до 200 мкм

- температура эксплуатации от -60 до +100˚С

- маслобензостойкое, водостойкое

- без резкого, неприятного запаха

- антискользящий эффект

- ударопрочное

- матовое

Полибетол-1 «COMFORT» — полиуретановая износостойкая матовая эмаль для бетонных полов. Предназначена для эффективной защиты бетонных оснований, подвергающихся постоянному механическому и абразивному воздействию, а также проливам жидкостей и ГСМ в помещениях гражданского и промышленного назначения.

Полибетол-1 «COMFORT» представляет собой высокопрочное однокомпонентное полиуретановое покрытие, практически не имеющее запаха, позволяет в комфортных условиях производить окраску и ремонт бетонного основания, не останавливая производственных процессов и ведения хозяйственной деятельности.

Благодаря особому составу полученное покрытие обладает высокой механической прочностью, водонепроницаемостью и инертностью к нефтехимии, сохраняя на длительный срок эксплуатации первоначальный внешний вид пленки и защищая бетонные поверхности от загрязнений и разрушения.

Качественные современные компоненты и современный подход в производстве эмалей, наделяют полиуретановое покрытие Полибетол-1 «COMFORT» исключительными эксплуатационными характеристиками:

- Отсутствие резкого, неприятного запаха – без ухудшения прочностных характеристик полиуретанового покрытия делает нанесение эмали более комфортным и безопасным практически на любых объектах промышленного и гражданского комплекса;

- Возможность толстослойного нанесения – высоконаполненный состав эмали позволяет окрашивать поверхности с единовременным нанесением покрытия до 200 мкм, за счет чего скрываются мелкие неровности и дефекты бетонной поверхности придавая окрашенным полам эстетичный и опрятный вид;

- Матовая, антискользящая фактура – после высыхания поверхность приобретает ровную, гладкую, матовую фактуру с антискользящим эффектом.

Для достижения наилучшего результата и долговечности покрытия рекомендуется использовать эмаль Полибетол-1 «COMFORT» в качестве финишного слоя в комплексной системе с: Полибетол-грунт – полиуретановый грунтующий состав без резкого запаха. Данный подход позволит исключить образования дефектов покрытия и значительно улучшит сцепление с основанием.

Применение

Полиуретановое покрытие без резкого неприятного запаха Полибетол-1 «COMFORT» применяется для бетонных оснований марки не ниже М250 на объектах промышленного и гражданского назначения:

- торговые и складские помещения;

- гаражные комплексы;

- автосервисы, автомойки и автомастерские;

- многоэтажные парковки;

- общественные помещения;

- частные домостроения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Материал полностью готов к применению. Перед нанесением, материал необходимо тщательно перемешать низкооборотистой дрелью с лопастной мешалкой в течение 3-5 минут, избегая замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары. |  |
| Нанесение производится в 1-2 слоя с помощью кисти или валика для шероховатых поверхностей на чистое и сухое основание. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | -5°С (следить за отсутствием инея на основании) |
| Прочность основания на сжатие, МПа, не менее | 20 |
| Прочность основания на отрыв, МПа, не менее | 1 |
| Относительная влажность основания, не более % | 4 |
| Относительная влажность, % | 60-90 |
| Очистка оборудования | Ксилол |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Ксилол (не более 3-5%) |
| Для получения защитного слоя, эмаль наносить без добавления разбавителей. При необходимости нанесении 2-го слоя, выдержать интервал межслойной сушки 24 часа при температуре (20±2)°С. |  |

| Теоретический расход, г/м2 при толщине слоя 90-100 мкм | Готовность к лёгким пешеходным нагрузкам, при температуре (20±2)°С, часов |
| --- | --- |
| 150-160 | 24 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-002-01524656-2017 |
| Основа материала | Смесь полиуретановых полимеров, нетоксичный растворитель без резкого запаха, наполнители и добавки, улучшающие прочностные характеристики |
| Внешний вид пленки | Однородная матовая поверхность |
| Компонент А |  |
| Сухой остаток, % | 94 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 6), сек | 30-60 |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |  |
| Цвет покрытия, RAL | серый |
| Готовность покрытия к щадящим пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С | 24 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 7-10 |
| Прочность пленки |  |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Твердость по маятниковому прибору типа ТМЛ-А, у.е., не менее | 0,45 |
| Степень перетира, мкм, не более | 80 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| бензина, ч, не менее | 72 |
| масел, ч, не менее | 72 |
| воды, ч, не менее | 72 |

Безопасность

Работы по нанесению эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Стараться не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -30 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —4 месяца со дня изготовления.

Тара

Тара 24 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!