Феррогрунт SILKO

Быстросохнущий

пенетрирующий грунт для защиты

железобетонных конструкций

- стойкость к минеральным, органическим, синтетическим маслам и жирам

- увеличение адгезии с финишными покрытиями

- предотвращение внутренней коррозии ЖБИ

- снижение расхода финишного покрытия

- увеличение морозостойкости основания

- возможность нанесения до -15°С

- скорость высыхания (40 мин)

- гидроизолирующие свойства

- обеспыливание поверхности

- упрочнение бетона

Феррогрунт SILKO – быстросохнущий грунт глубокого проникновения, повышающий адгезию финишного покрытия к минеральным основаниям и усиливающий защиту железобетонных изделий (ЖБИ), при эксплуатации в условиях агрессивной атмосферы и избыточной влажности, внутри и снаружи помещений.

Феррогрунт SILKO – грунтовочный пропитывающий состав на основе модифицированных силиконизированных смол с целевыми добавками, обладает улучшенными эксплуатационными свойствами:

- отличная проникающая способность;

- надежное предотвращение внутренней коррозии ЖБИ и запечатывание возможных коррозионных участков;

- обеспыливание и укрепление поверхности перед нанесением финишного покрытия;

- быстрая полимеризация в условиях высокой влажности и пониженных температур (40 мин);

- стойкость к водным растворам щелочей и солей любой концентрации, кислот с концентрацией 3-5%;

- стойкость к минеральным, органическим, синтетическим маслам и жирам.

Благодаря высокой проникающей способности Феррогрунт SILKO, состав максимально глубоко проникает в поры бетона, минеральных поверхностей и других капиллярно-пористых материалов, позволяя решить важные задачи на этапе подготовки к нанесению финишных защитных покрытий в условиях сжатых сроков выполнения работ:

- Глубокое проникновение – способствует обеспыливанию, укреплению поверхности и качественному запечатыванию микротрещин для увеличения прочности железобетонных конструкций;

- Гидроизолирующие свойства – препятствуют проникновению влаги, позволяя избежать возникновение подпленочной коррозии бетона и предупредить развитие плесени и грибка на поверхности;

- Адгезионный слой – сокращает расход финишного покрытия, повышает прочность и долговечность финишного слоя, защищает обработанные поверхности от возможных механических повреждений, воздействия кислот, щелочей и масел;

- Высокая скорость полимеризации – позволит использовать грунт, как самостоятельное покрытие и оперативно ввести в эксплуатацию окрашенную поверхность, всего через 1 час после нанесения финишного слоя грунтовки (при щадящих условиях воздействия и нанесения не менее 3 слоев).

Для длительной защиты железобетонных конструкций, рекомендуется комплексное применение пенетрирующего грунта Феррогрунт SILKO и защитной эмали Бетокор SILKO, образованная система, позволит при условии соблюдения технологии нанесения, сохранить защитно-декоративные качества в условиях агрессивных промышленных сред и холодного климата в течение 17 лет, а в условиях тропического и морского климата – 12 лет.

Назначение

Пенетрирующий грунт Феррогрунт SILKO, предназначен для формирования предварительного адгезионного слоя и создания самостоятельного обеспыливающего покрытия на:

- железобетонных опорах, колоннах, ограждениях;

- ж/б плитах перекрытий, фасадных плитах и стеновых блоков;

- железобетонных каркасах, балках, фермах, столбах;

- бетонных заборах и панелях, ограждающих конструкциях;

- железобетонных трубах, кольцах колодцев, градирни;

- мостовых конструкциях, путепроводах, тоннелях;

- портовых и речных сооружениях;

- гидротехнических сооружениях, плотинах, набережных;

- очистных сооружениях, коллекторах в, резервуарах;

- сельскохозяйственных объектах и сооружениях;

- фундаментных блоках ФБС, стенах и фасадах зданий и т.д.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Состав наносить в 2-3 слоя кистью, валиком, воздушным распылением на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски поверхность. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | -15°С |
| Прочность основания: сжатие/прочность на отрыв, МПа, не менее | 20/1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 4% |
| Разбавление, очистка оборудования | Ксилол |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| Для получения адгезионного слоя состав наносить без добавления разбавителей в 2 слоя с межслойной сушкой 40 мин при температуре (20±2)°С |  |
| Для получения самостоятельного покрытия, состав наносить без добавления разбавителей в 3 слоя с межслойной сушкой 40 мин при температуре (20±2)°С |  |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.4 – 1.7 мм - давление 2-2.5 бар | Не требуется |
| Для получения адгезионного слоя при использовании метода воздушного распыления, состав наносить без добавления разбавителей в 2 слоя с межслойной сушкой 40 мин при температуре (20±2)°С, использованием диаметра сопла 1.4-1.7 мм. |  |
| Для получения самостоятельного покрытия, при использовании метода воздушного распыления, состав наносить без добавления разбавителей в 3 слоя с межслойной сушкой 40 мин при температуре (20±2)°С, использованием диаметра сопла 1.4-1.7 мм. |  |

| Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, мин |
| --- | --- |
| 100-120 | 40 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия |  |
| Основа материала | Модифицированные силиконизированные смолы с целевыми добавками. |
| Внешний вид пленки | Однородная прозрачная |
| Готовый состав |  |
| Объем сухого остатка, % | 15 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 30-50 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, мин, не более | 40 |
| Готовность к щадящим пешеходным нагрузкам, t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 1 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| 3%-го раствора хлорида натрия, ч, не менее | 170 |
| масел, ч, не менее | 240 |
| воды, ч, не менее | 170 |

Безопасность

Работы по нанесению пенетрирующего грунта, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -10 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!