Полимерстоун-2

Полиуретановый

высокопрочный эластичный наливной пол

•	долговечность и увеличение срока службы поверхности

•	высокая износостойкость и ударопрочность

•	не имеет неприятного запаха при нанесении

•	водостойкость и водонепроницаемость

•	создает бесшовное гладкое покрытие

•	высокая химическая стойкость

•	глянцевый

Полимерстоун-2 – полиуретановый компаунд для создания эластичного глянцевого бесшовного покрытия с высокой устойчивостью к вибрациям и механическим нагрузкам, а также для улучшения качества бетонного пола в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой.

Полимерстоун-2 - двухкомпонентный полиуретановый состав на основе нескольких разновидностей полимеров и специальных компонентов без добавления растворителя. После полимеризации компаунд образует прочное и ровное, глянцевое покрытие, демонстрирующее качественные характеристики необходимые для всесторонней защиты бетона:

•	высокую стойкость к истиранию и абразивному износу;

•	химическую стойкость, водостойкость и водонепроницаемость;

•	отличную стойкость к механическим воздействиям;

•	не теряет своей эластичности с течением времени;

•	способность к перекрытию трещин в основании;

Финишное покрытие, образуемое Полимерстоун-2, предназначено для применения в системах промышленных и декоративных полиуретановых напольных покрытий, где имеются повышенные требования к химической и абразивной стойкости пола, в том числе в условиях повышенной влажности. Сбалансированное сочетание качественных характеристик обеспечивает финишному покрытию долговечность и простоту эксплуатации:

Высокое содержание нелетучих веществ - способствует формированию защитного покрытия высокой плотности;

Повышенная текучесть - способствует хорошей растекаемости (нивелированию) состава, обеспечивая после полимеризации гладкую поверхность покрытия и выравнивание основания.

Глянцевая поверхность – наделяет финишный слой красивой декоративной составляющей, и способствуют облегчению при многочисленных влажных уборках с применением различных моющих средств бытовой и технической химии.

Отсутствие органических растворителей - подразумевает отсутствие токсичных испарений и резкого запаха при нанесении, что даёт возможность использовать данный материал на объектах с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями, в частности - в цехах фармацевтической и пищевой промышленности.

Применение

Наливной полиуретановый пол Полимерстоун-2, рекомендован к применению в помещениях гражданских и промышленных зданий таких как:

•	торговые и производственные помещения;

•	предприятия пищевой и фармацевтической промышленности;

•	предприятия здравоохранения, детские и медицинские учреждения;

•	складские помещения, гаражи и ангары;

•	авторемонтные мастерские, подвальные помещения.

Для достижения наилучшего результата и долговечности покрытия рекомендуется использовать полиуретановый наливной пол Полимерстоун-2 в качестве финишного слоя в комплексной системе с:

Эпоксидным двухкомпонентным грунтом Эпоксол-2MS – для прочных бетонных оснований марки не ниже М250 не требующих дополнительного упрочнения.

Полиуретановым грунтом ПС-Грунт – для прочных бетонных оснований марки не ниже М250 не требующих дополнительного упрочнения.

Полиуретановой грунт-пропиткой Протексил-2MS – для слабых, очень пористых оснований или бетонов невысоких марок ниже М250.

Технология устройства полимерного покрытия пола: требования и порядок работ

1. Требования к бетонному основанию

Перед началом работ необходимо удостовериться, что основание соответствует следующим критериям:

- Возраст бетона — не менее 28 дней с момента укладки.

- Влажность бетона — не выше 4,0% (по массе).

- Марка бетона — не ниже М250.

- Гидроизоляция под бетонным основанием (препятствует подъёму капиллярной влаги)

- Температура основания — должна быть не менее чем на 3∘C выше точки росы.

2. Климатические условия производства работ

- Относительная влажность воздуха — не более 75%.

- Температура проведения работ — в диапазоне от +10∘C до +30∘C.

3. Нормативная база

Работы выполняются в соответствии с действующими нормативными документами:

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87);

- СП 29.13330.2011 «Полы» (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88).

4. Подготовка бетонной поверхности

Последовательность операций:

- Шлифование

  - удаление цементного (известкового) молочка;

  - обеспечение необходимой шероховатости для адгезии;

  - устранение мелких дефектов и загрязнений.

- Очистка поверхности

  - удаление пыли (рекомендуется использовать промышленный пылесос);

  - ликвидация масляных пятен, отслоившихся частиц и прочих загрязнений.

- Шпаклёвка дефектов

  - заделка трещин, раковин и неровностей;

  - обработка температурно-усадочных и деформационных швов (грунтование и заполнение специальным составом);

  - создание ровного основания.

- Просушивание

  - доведение влажных участков до нормативной влажности (≤4,0%).

- Грунтование (рекомендуемое)

  - нанесение состава «ПС-Грунт» для увеличения срока эксплуатации покрытия;

  - контроль качества: наличие однородной глянцевой плёнки, напоминающей мокрый бетон.

5. Приготовление рабочего состава (ПС-2)

Порядок смешивания компонентов:

- Тщательно перемешать компонент «А» до однородного состояния, уделяя особое внимание дну и углам тары.

- При непрерывном перемешивании постепенно влить компонент «Б» в ёмкость с компонентом «А».

- Перемешивать до получения однородной массы.

- Перелить смесь в чистую ёмкость и выполнить окончательное перемешивание (исключает неперемешанные участки на стенках первоначальной тары).

Важно:

- разбавление состава недопустимо — это может привести к растрескиванию отверждённого слоя;

- температура материала при смешивании должна соответствовать условиям помещения (+10…+30∘C).

Допускается добавление кварцевого песка или другого минерального наполнителя, не содержащего воду:

- песок можно вносить непосредственно в состав ПС-2;

- допускается посыпка песком поверх нанесённого на бетонный пол состава;

- состав с песком может использоваться в качестве шпатлёвки;

- плохо растекающийся состав с песком требуется тщательно уплотнить и выровнять затирающими движениями.

6. Нанесение покрытия

- Вылить состав на сухую и чистую поверхность бетона.

  - Распределить по основанию с помощью шпателя с зубчатыми вставками, ракеля с регулируемым зазором, кельмы, мастерка, шпателя.

- Сразу после нанесения удалить пузырьки воздуха игольчатым валиком.

- Для перемещения по свеженалитому составу использовать специальные игольчатые подошвы.

Расход материала: 1,4 кг/м2 (соответствует толщине слоя около 1 мм).

7. Условия отверждения и защита покрытия

В период отверждения необходимо:

- исключить сквозняки;

- предотвратить попадание воды/дождя на поверхность;

- соблюдать температурный режим (+10…+30∘C) и влажность воздуха — не более 75%.

- не ускорять сушку готового покрытия обогревателями или тепловыми пушками.

Время достижения эксплуатационных показателей:

- при +20∘C — 7 суток;

- при понижении температуры — время увеличивается.

Нарушение условий отверждения может привести к дефектам: пузыри, кратеры, рябь, шагрень, липкие участки.

8. Очистка оборудования

Для очистки инструмента и оборудования использовать Р-универсал, ксилол, сольвент, ацетон, растворители 646–650, Р-4, Р-5. Отвержденный состав удаляется механическим способом.

Соблюдение перечисленных условий гарантирует:

- надёжную адгезию полимерного покрытия к основанию;

- равномерное отверждение материала;

- долговечность покрытия;

- соответствие эксплуатационным характеристикам и нормативным требованиям.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Технические условия | 20.30.12-017-01524656-2018 |
| --- | --- |
| Основа материала | Полиуретановое связующее |
| Температура эксплуатации покрытия | От -50℃ до + 80℃ |
| Показатели. Компонент А (полуфабрикат)) | Норма |
| Внешний вид | Вязкая жидкость |
| Условная вязкость по вискозиметру В3-246 сопло 6 мм при 20,0±0,5 ℃, с | 150-350 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 95-100 |
| Степень перетира по штрихам, мкм, не более | 80 |
| Плотность (зависит от цвета), г/см³ | 1,4-1,6 |
| Компонент Б (отвердитель) | Норма |
| Внешний вид | Жидкость коричневого цвета |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 98-100 |
| Плотность, г/см³ к.Б | 1,23±0,01 |
| Готовая к нанесению смесь (к.А+к.Б) |  |
| Укрывистость, мкм, не более (в зависимости от цвета) | 500 |
| Жизнеспособность при (20±2)℃, мин., не менее | 20 (прокатывание игольчатым валиком не позднее 20 минут) |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃, ч, не более | 8 |
| Показатели отвержденного покрытия |  |
| Внешний вид покрытия после высыхания | Однородная глянцевая поверхность |
| Цвет покрытия, RAL | 7040 |
| Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска | 50-100 |
| Твердость по Шору по шкалам А / D, ед. | 80-100 / 30-50 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее | 24 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина при (20±2)℃, ч, не менее | 24 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию 40% раствора гидроксида натрия при (20±2)℃, ч, не менее | 24 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию 10% серной кислоты при (20±2)℃, ч, не менее | 24 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию 37% соляной кислоты при (20±2)℃, ч, не менее | 24 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию фосфорной кислоты до 20%, щавелевой кислоты до 10%, при (20±2)℃, ч, не менее | 24 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию лимонной кислоты, молочной кислоты до 10%, муравьиной кислоты до 5%, при (20±2)℃, ч, не менее | 24 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию 5% (и выше) уксусной кислоты | Нестоек (покрывается сыпью) |
| Стойкость покрытия к воздействию ацетона, бутилацетата, толуола, ксилола | Нестоек (покрывается сыпью) |

Меры предосторожности

Работы по нанесению композиции проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от минус 40℃ до плюс 40℃.  После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре выше 15℃. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления

Тара: 20 кг и по согласованию с заказчиком.

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!