Фасадка-грунт

Эксперт

Проникающий

силиконизированный грунт

с защитой от плесени и грибка

- усиленная защита против плесени и грибка

- глубоко проникает и укрепляет основание

- выравнивает цвет и снижает расход

- наносится до -20 °С

Фасадка-грунт Эксперт – проникающий грунт, применяемый для подготовки фасадов зданий и сооружений к финишной покраске. Используется для снижения и выравнивания впитывающей способности основания, закрепления мелящих поверхностей и увеличения адгезии минеральных оснований перед нанесением силиконовых красок.

Фасадка-грунт Эксперт – однокомпонентный состав на основе модифицированной силиконизированной смолы, с антисептическими компонентами и целевыми добавками. Применение силиконизированного грунта, перед нанесением финишного покрытия, способствует повышению влагостойкости основания, защищает поверхность от появления и развития патогенных микроорганизмов придавая необходимые эксплуатационные свойства для обработанной поверхности:

- Защищает от появления плесени и грибка – применение в составе грунта современных эффективных антисептических компонентов предотвращает появление и развитие плесени и грибка на поверхности основания;

- Упрочняет склонные к мелению основания – благодаря глубокому проникновению и заполнению пор, предотвращая разрушение финишного покрытия;

- Обеспечивает устойчивое сцепление окрашиваемой поверхности и финишного покрытия – значительно продлевая срок службы финишного покрытия;

- Выравнивает цвет и снижает расход краски при финишной отделке фасада - позволяя снизить стоимость подготовительных и отделочных работ.

Проникающий грунт против плесени и грибка Фасадка-грунт Эксперт рекомендован к применению в качестве подготовки поверхности перед нанесением фасадной краски Фасадка (УФ) Эксперт и может применяться в зимний период при отрицательных температурах до -20°С.

Назначение

Силиконизированный фасадный грунт Фасадка-грунт Эксперт, рекомендуется для укрепления и подготовки к отделке оштукатуренных фасадов зданий, цоколей, сооружений всех категорий, стен внутри производственных, складских помещений и т.д. применяется по поверхностям:

- бетон, кирпич;

- гипсовые штукатурки, шпатлевки;

- цементно-песчаные, цементно-известковые, штукатурки, шпатлевки;

- гипсокартонные плиты, асбоцемент;

- ДСП, ДВП.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Отслаивающуюся краску, штукатурку удалить скребком или иным способом. Щели и углубления заровнять шпатлёвкой. |  |
| Фасадка-грунт Эксперт, применяется в качестве подготовительного слоя перед применением фасадной краски Фасадка (УФ) Эксперт |  |
| Грунт тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 3 мин). |  |
| Грунт наносить в 1-2 слоя кистью, валиком или воздушным распылением на сухую поверхность. ВАЖНО: перед грунтованием при отрицательных температурах выдержать материал в течение 24 ч при температуре не менее 18°С! |  |
| Температура проведения работ, не ниже | -20 °С (при условии, что обрабатываемая поверхность будет сухой, не обледенелой) |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Разбавление, очистка оборудования | Р-Универсал |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| При нанесении кистью или валиком грунт наносить без разбавления. При нанесении в 2 прохода, выдержать интервал межслойной сушки 0,5 час при температуре (20±2)°С. |  |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.7-2.0 мм - давление 1,8-2 бар. | Не требуется |
| При использовании метода воздушного распыления, необходимо использовать диаметр сопла 1.7–2.0 мм. Нанесение произвести без разбавления в 1-2 прохода с межслойной сушкой 0,5 час при температуре (20±2)°С. |  |

| Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, час |
| --- | --- |
| 130-170 | 0,5 |

Расход может быть увеличен вследствие потерь и пористости основания!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 2313-028-98310821-2010 |
| Основа материала | Силиконизированная смола, антисептические компоненты, целевые добавки, растворитель |
| Готовый состав |  |
| Объем сухого остатка, % | 30-40 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 20-40 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 0,5 |
| Готовность к эксплуатационным нагрузкам t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 24 |

Безопасность

Работы по нанесению проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -15 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!