Гидролон-1 (УФ)

Эксплуатируемая

полиуретановая однокомпонентная

гидроизоляция «жидкая кровля» (полуглянцевая)

- образует эластичную водонепроницаемую мембрану

- сохраняет эластичность при t° от -50°С до +70°С

- устойчива к атмосферным и УФ воздействиям

- высочайшая адгезия ко всем типам оснований

- полная гидроизоляция и пароизоляция

- легкость ремонта и нанесения

- длительный срок службы

- полуглянец

Гидролон-1 (УФ) – однокомпонентная полиуретановая мембрана «жидкая кровля». Предназначена для монтажа эксплуатируемого гидроизолирующего покрытия на любых поверхностях, с целью защиты новых и реконструкции старых кровель, герметизации цементно-песчаных оснований, в том числе гидроизоляции железобетонных конструкций, мостовых сооружений.

Гидролон-1 (УФ) – однокомпонентный полиуретановый состав отверждаемый за счет влаги воздуха, усилен композицией специальных наполнителей и целевых добавок. Гидроизоляционная мембрана Гидролон-1 (УФ) в результате отверждения образует на защищаемой поверхности прочное и эластичное покрытие которое возможно нанести толщиной от 0,5 мм за 1 проход. Для достижения наилучшего результата рекомендовано наносить состав в 2 слоя, общей толщиной от 0,5 до 1 мм.

Уникальность полиуретановой мембраны, состоит в необыкновенной механической прочности и стойкости к воздействию множества атмосферных воздействий. После окончательной полимеризации (через 7 суток), покрытие выдерживает прямое давление воды до 7 атм., а высокая эластичность позволяет сохранить защитные свойства мембраны в широком диапазоне температур от -50°С до +70°С.  Так же, немаловажным фактором является то, что Гидролон-1 (УФ) не содержит битумных компонентов, не подвергается гниению и воздействию вредоносных микроорганизмов.

Для достижения наилучшего результата и долговечности срока службы покрытия необходимо использовать Гидролон-1 (УФ) в качестве финишного слоя в комплексной системе совместно с:

- Гидролон-грунт – высокоадгезионный грунт для системы «жидкая кровля».

Данная мера повысит прочность верхнего слоя основания, значительно улучшит сцепление покрытия с поверхностью и позволит исключить возможность образования дефектов.

Применение

Атмосферостойкая жидкая кровля Гидролон-1 (УФ) применяется для устройства новых и реконструкции старых кровель, для герметизации и защиты цементно-песчаных и асфальтобетонных оснований, черепицы, шифера, оцинковки, рубероида и прочих кровельных материалов на битумной основе (при условии, что старое покрытие прочно держится на основании), а также для промежуточной гидроизоляции мостовых сооружений, гидроизоляции железобетонных конструкций.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, масляные и жировые загрязнения также обязательно удаляются с основания, поверхность получается прочнее и ровнее. При подготовке основания, все трещины и изъяны шириной более 1 мм должны быть обязательно расшиты и после грунтования заполнены Гидролон-1 (УФ), выдержать 1 сутки для высыхания. Все места примыканий основания с вертикальными поверхностями, должны быть армированы стеклотканью или геотекстилем. |  |
| Материал полностью готов к применению Перед нанесением, материал необходимо тщательно перемешать низкооборотистой дрелью с лопастной мешалкой в течение 2-3 минут, избегая замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары. При проведении работ следует отбирать из общей упаковки (ведра) небольшое количество материала, которое может быть выработано в течение 1 ч, ведро держать плотно закрытым. |  |
| Состав наносить шпателем, раклей, валиком или макловицей на подготовленную поверхность. |  |
| Температура проведения работ | От +3°С до +30°С |
| Относительная влажность основания, не более | 4 % |
| Относительной влажностью воздуха, не более | 80 % |
| Очистка оборудования | Ксилол, Р-Универсал |
| Нанесение | Разбавление |
| Валик, шпатель, ракля, макловица | Не требуется |
| Состав наносится на заранее загрунтованную поверхность при помощи шпателя, валика, ракли или макловицы (через 8 часов после грунтования), слоем не менее 0,5 мм и не более 1 мм. Нанесение состава обязательно производить минимум в 2 слоя. Нанесение второго слоя производится не ранее чем через 6 часов после нанесения первого. Особое внимание уделяется местам примыканий горизонтальных и вертикальных поверхностей. Все примыкания следует армировать геотекстилем марки СС50 (плотность 45-50 г/м²) следующим образом: наносят 1 слой гидроизоляции, прокладывают его армирующей тканью так, чтобы нахлёст на каждую из примыкающих поверхностей составлял не менее 5 см. Сверху наносят 2 слой гидроизоляции сразу или после высыхания 1-го. Таким образом, ткань приклеивают и промазывают гидроизоляционным составом. И после высыхания 2-го слоя в примыканиях требуется наносить 3-ий слой. Эти же требования касаются армирования трещин на горизонтальных поверхностях, если ширина трещин превышает 1 мм. Под воздействием прямого интенсивного УФ-излучения цвет покрытия может менять оттенок, при этом сохраняя все остальные свойства гидроизоляционной мембраны. ВАЖНО! В течении 1 суток следует беречь нанесенную гидроизоляцию от влаги. |  |

| Теоретический расход, кг/м2 (при толщине 1 мм) | Готовность к лёгким пешеходным нагрузкам, при температуре (20±2)°С, часов |
| --- | --- |
| 1,4-1,5* | 24 |

*Расход покрытия зависит от формы и структуры покрываемой поверхности, от способа нанесения и квалификации исполнителей работ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия |  |
| Основа материала | Полиуретановая смола, наполнители, целевые добавки |
| Внешний вид пленки | однородная гладкая, полуглянцевая |
| Цвет покрытия | бежевый |
| Условная вязкость по ВЗ-6 при температуре (20±0,5)°С, с | 70-110 |
| Плотность, г/см³ | 1,4 |
| Время высыхания до ст.3 при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха 65 %,ч, не более | 24 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 120 |
| Прочность сцепления с бетоном, Мпа, не менее | 1,2 |
| Рабочий интервал температур после набора прочности, ˚С | -50/+70 |
| Готовность покрытия к щадящим пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С | 24 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 7 |

Безопасность

Работы по нанесению полимерного состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Запрещается наносить кровельный материал Гидролон-1 (УФ) во время выпадения осадков или росы. Стараться не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

По окончании работ инструмент, используемый в работе, очистить с помощью ветоши, смоченной в растворителе. Отвержденный кровельный материал Гидролон-1 (УФ) может быть удален только механическим путём.

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -40 до +35 °С.

При транспортировке и хранении материала при отрицательной температуре, распаковка тары должна производиться не ранее, чем через 24 часа после их выдержки при температуре 20-25°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —4 месяца со дня изготовления.

Тара

Тара 25 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!