Цикроль

Матовая быстросохнущая грунт-эмаль «3 в 1» для антикоррозионной защиты черных и оцинкованных металлов, эксплуатирующийся в условиях открытой атмосферы.

- антикоррозионный комплекс с формулой «3 в 1»

- повышенная адгезия к металлам

- отличная атмосферостойкость

- морозостойкость

- водостойкость

Цикроль — кровельная грунт-эмаль «3 в 1» по оцинковке и черным металлам.

Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в акриловом связующем с добавлением антикоррозионных и функциональных добавок.

Совмещает в себе антикоррозионный грунт и износостойкую эмаль (формула 3 в 1). Может наноситься на чистую, а также со следами коррозии поверхность без предварительного грунтования.

Цикроль обладает высокой укрывистостью и светостойкостью. Имеет отличные характеристики по водостойкости и атмосферостойкости. Обеспечивает длительную защиту поверхности от атмосферных воздействий, влажности, солнца, дождя, солёного (морского) воздуха и т.п.

Цикроль применяется для покраски металлической кровли, оцинкованной кровли, оцинкованного металла, кровельного железа, кровельной жести, металлочерепицы, водостоков, желобов, перил и других металлических поверхностей.

Кровельная грунт-эмаль «3 в 1» значительно продлевает срок службы оцинкованных крыш и придаёт им привлекательный вид.

При окраске ржавых или со следами коррозии поверхностей для увеличения срока эксплуатации покрытия рекомендуется комплексная система защиты с фосфатирующим  грунтом Фосфогрунт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |  |
| --- | --- | --- |
| Металлическую поверхность очистить в соответствии с ГОСТ 9.402 с последующей абразивной струйной очисткой (степень не ниже Sa2½) или обработкой механическим инструментом до ме-таллического блеска (степень не ниже St3) согласно ГОСТ Р ИСО 8501-1. Или в соответствии с требованиями документации заказчика на окрашиваемые изделия. Допускается нанесение на металл с более низкой степенью очистки. В этом случае очистка должна включать следующие операции: - удаление отслаивающихся лакокрасочных покрытий и пластовой ржавчины; - обезжиривание растворителем; - механическая очистка от оксидов до степени St2 по ГОСТ Р ИСО 8501-1; - обеспыливание (обдув поверхности сжатым воздухом по ГОСТ 9.010). |  |  |
| Состав в емкости тщательно перемешать строительным миксером до достижения однородности состава. При необходимости вязкость снижать до рабочей добавлением углеводородных раство-рителей типа ксилол, сольвент, ацетон, растворители 646-650, Р-4, Р-5. |  |  |
| Нанесение |  |  |
| Температура проведения работ, не ниже | -10°С |  |
| Относительная влажность, не более | 80% |  |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |  |
| Разбавление, очистка оборудования | Углеводородные растворители типа сольвент, ацетон, ксилол и др. |  |
| Наносить кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на сухую металлическую поверхность. |  |  |
| Наносить рекомендуется толщиной мокрого слоя 100 мкм, что позволяет получить покрытие толщиной около 50 мкм. Второй слой для набора толщины наносить не ранее, чем через 1 час. Рекомендуемая толщина сухого слоя покрытия 50 мкм в качестве грунтовки и 100 мкм в каче-стве самостоятельного защитного покрытия, что соответствует расходу 120-250 г/м². |  |  |
| Срок эксплуатации |  |  |
| Цикроль, нанесенной на подготовленную стальную поверхность степени St3 согласно ГОСТ Р ИСО 8501 1, при толщине 100 мкм обеспечивает срок службы десять лет при эксплуатации в открытой промышленной атмосфере умеренно-холодного климата. Для увеличения срока службы рекомендуется наносить на грунтовку Фосфогрунт. |  |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-018-01524656-2019 |
| Основа материала | на акриловом связующем |
| Температура эксплуатации покрытия | От -50℃ до + 80℃. |
| Цвет покрытия, RAL | База А, База С, белый, RAL 3009, RAL 6032, RAL 7040. Другие цвета: на заказ по договорённости от одного ведра. |
| Показатели |  |
| Внешний вид | Вязкая жидкость |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)℃, с | 80-120 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 64-76 |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃, ч, не более | 0,5 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Внешний вид покрытия после высыхания | Однородная гладкая матовая поверхность |
| Толщина нестекающего слоя, мкм, не менее | 100 |
| Укрывистость для RAL 9003, мкм, не более Для других цветов значения могут быть иными | 150 |
| Плотность, г/см³ | 1,43-1,45 |
| Адгезия, баллы, не более | 1 |
| Прочность покрытия при ударе, см, не менее | 50 |
| Эластичность пленки покрытия при изгибе, мм, не более | 3 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее | 0,18 |
| Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска | 5-10 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию мине-рального масла при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению грунт-эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от минус 40℃ до плюс 40℃.  После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре выше 15℃. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!