Полибетол-Ультра

Полиуретановая

износоустойчивая эмаль без резкого запаха

для бетонных полов (глянцевая)

- высокая устойчивость к абразивному износу

- единовременное нанесение слоем до 200 мкм

- температура эксплуатации от -60 до +100˚С

- без резкого, неприятного запаха

- маслобензостойкая, водостойкая

- возможность нанесения от -5˚С

- ударопрочное

- глянцевая

Полибетол-Ультра — полиуретановая глянцевая износостойкая эмаль без резкого запаха. Предназначена для защиты бетонных оснований, подвергающихся постоянному механическому и абразивному воздействию, а также проливам жидкостей и ГСМ.

Полибетол-Ультра представляет собой высокопрочное однокомпонентное полиуретановое покрытие, на современном комплексе органических растворителей, практически не имеющих запаха.

Благодаря своей особой формуле и возможности толстослойного нанесения, получаемое покрытие обладает низкой проницаемостью воды и нефтехимии, при этом сохраняя эластичность и прочность с течением времени.

Высокотехнологичный состав эмали, а также современный подход в производстве, демонстрируют исключительные эксплуатационные характеристики:

- толстослойное нанесение – специально подобранный состав эмали позволяет окрашивать поверхность с единовременным нанесением покрытия до 200 мкм;

- жёстко-эластичное покрытие – укрепляющие компоненты эмали позволяют окрашенной поверхности эффективно сопротивляться механическим воздействиям;

- отсутствие резкого запаха – делает нанесение эмали более комфортным, практически на любых объектах промышленного и гражданского комплекса;

- эстетичность – после высыхания эмаль имеет ровную глянцевую поверхность.

Для достижения наилучшего результата и долговечности покрытия рекомендуется использовать эмаль Полибетол-Ультра в качестве финишного слоя в комплексной системе с:

- Полибетол-грунт – однокомпонентная полиуретановая грунтовка.

Данная мера позволит исключить образования дефектов покрытия и значительно улучшит сцепление с основанием.

Применение

Полиуретановое покрытие без резкого запаха Полибетол-Ультра применяется на объектах промышленного и гражданского назначения:

- торговые и складские помещения,

- гаражные комплексы,

- автосервисы, автомойки и автомастерские,

- многоэтажные парковки,

- общественные помещения,

- частные домостроения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Материал полностью готов к применению. Перед нанесением, материал необходимо тщательно перемешать низкооборотистой дрелью с лопастной мешалкой в течение 3-5 минут, избегая замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары. |  |
| Нанесение производится в 1-2 слоя с помощью кисти или валика для шероховатых поверхностей на чистое и сухое основание, марки не ниже М250. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | -5°С (следить за отсутствием инея на основании) |
| Прочность основания на сжатие, МПа, не менее | 20 |
| Прочность основания на отрыв, МПа, не менее | 1 |
| Относительная влажность основания, не более % | 4 |
| Относительная влажность, % | 60-90 |
| Очистка оборудования | Ксилол |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Ксилол (не более 3-5%) |
| Для получения защитного слоя, эмаль наносить без добавления разбавителей. При необходимости нанесении 2-го слоя, выдержать интервал межслойной сушки 24 часа при температуре (20±2)°С. |  |

| Теоретический расход, г/м2 при толщине слоя 90-100 мкм | Готовность к лёгким пешеходным нагрузкам, при температуре (20±2)°С, часов |
| --- | --- |
| 150-160 | 24 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-002-01524656-2017 |
| Основа материала | Смесь полиуретановых полимеров, нетоксичный растворитель без резкого запаха, наполнители и добавки, улучшающие прочностные характеристики |
| Внешний вид пленки | Однородная глянцевая поверхность |
| Компонент А |  |
| Сухой остаток, % | 94 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 6), сек | 30-60 |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |  |
| Цвет покрытия, RAL | серый |
| Готовность покрытия к щадящим пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С | 24 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 7-10 |
| Прочность пленки |  |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Твердость по маятниковому прибору типа ТМЛ-А, у.е., не менее | 0,45 |
| Степень перетира, мкм, не более | 80 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| бензина, ч, не менее | 72 |
| масел, ч, не менее | 72 |
| воды, ч, не менее | 72 |

Безопасность

Работы по нанесению полимерного состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Стараться не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -30 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —2 месяца со дня изготовления.

Тара

Тара 24 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!