Эпостат VD-70

Промышленная

водно-эпоксидная антикоррозионная

грунт-эмаль «3 в 1» по металлу

- применяется в помещениях с повышенной влажностью и туманом

- наносится на влажные, непросушенные поверхности

- долговременная защита металла от коррозии

- толстослойная (до 100 мкм.)

- высокая износостойкость

- содержит фосфат цинка

- формула «3 в 1»

- водостойкая

- полуглянец

Эпостат VD-70 – промышленная износостойкая полуглянцевая грунт-эмаль «3 в 1» с высокой антикоррозионной и механической защитой для окраски черных металлов, в том числе непросушенных и находящихся во влажных условиях.

Эпостат VD-70 – двухкомпонентный эпоксидный модифицированный состав, с высоким содержанием активных антикоррозионных компонентов, преобразователей ржавчины.

Антикоррозионная эпоксидная грунт-эмаль Эпостат VD-70 – это целый комплекс качественных преимуществ и современных решений. В процессе производства Эпостат VD-70, применяются самые передовые технологии, благодаря которым данный состав идеально подходит для проведения ответственных окрасочных работ металлоконструкций, подвергающихся высоким нагрузкам и сильному износу, а именно:

- Модифицированная эпоксидная смола, за счет специального состава позволяет наносить грунт-эмаль на влажные металлоконструкции, а также применять состав Эпостат VD-70 в помещениях с повышенной влажностью воздуха и туманом.

- Фосфат цинка в составе грунт-эмали, наделяет покрытие отличными антикоррозионными свойствами, предотвращающими корродирование металлов (развитие и дальнейшее распространение ржавчины по поверхности).

Благодаря возможности нанесения слоем увеличенной толщины, покрытие нивелирует незначительные неровности, сколы, царапины на металлических поверхностях, придавая окрашенным изделиям высокий декоративный вид и повышая срок эксплуатации металлоконструкций.

Назначение:

Промышленная износостойкая грунт-эмаль «3 в 1» Эпостат VD-70 – применяется для антикоррозионной защиты конструкций из черного металла на объектах промышленного и гражданского назначения, в том числе с повышенной влажностью:

- предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности;

- морских, речных, портовых, гидротехнических сооружениях;

- подземных пожарных резервуарах, водоводах, водопроводах;

- торговых и производственных помещениях, цехах;

- мостовых сооружениях, несущих балках, фермах;

- авторемонтных мастерских, гаражей, мойках;

- станках, промышленном оборудовании;

- складских помещениях, ангарах;

- на открытых площадках под навесом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Металл очистить от остатков старого лакокрасочного покрытия, жира, масел, коррозии и грязи в соответствии с ГОСТ 9.402 или поверхность, подготовленную до степени Sa2, St3 по МС ISO 8501. Замасленные поверхности следует обезжирить. |  |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Компонент А добавить в компонент Б. Полученную смесь перемешивать не менее 3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости). |  |
| Состав наносить кистью, валиком, воздушным или безвоздушным распылением на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Относительная влажность, не более | 80 % |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Разбавление, очистка оборудования | Вода |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| Для получения защитного слоя до 100 мкм. за один проход, грунт-эмаль наносить без добавления воды. Нанесение следует производить, кистью, валиком. |  |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 2 – 2,5 мм - давление 3- 5 бар. | Не требуется |
| Для получения защитного слоя 100 мкм. за один проход при использовании метода пневматического распыления смесь, при необходимости, может быть разбавлена чистой водопроводной водой средней жесткости до нужной консистенции. |  |
| Безвоздушное распыление - диаметр сопла 0.017 – 0.021” - давление 150- 200 бар. | Не требуется |
| Для получения защитного свыше 100 мкм. за один проход, грунт-эмаль наносить без разбавления водой. Нанесение следует производить, безвоздушным распылением с диаметром сопла 0.017 - 0.021” и давлением 150-200 бар. |  |

| Толщина мокрой пленки, мкм | Толщина сухой пленки, мкм | Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания «от пыли», (20±2)°С, ч | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 100-150 | 250-300 | 8 | 18 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.11-044-01524656-2020 |
| Основа материала | Модифицированная эпоксидная смола, фосфат цинка, вода |
| Внешний вид пленки | Однородная полуглянцевая поверхность, допускается незначительная шагрень |
| Компонент А |  |
| Объем сухого остатка, % | 98 |
| Степень перетира, мкм, не более | 80 |
| Условная вязкость по Брукфильду* | Высокая |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |  |
| Цвет покрытия | Серый, другие цвета от 500 кг. |
| Жизнеспособность после смешения компонентов при температуре (20,0±0,5)° С, мин, не менее | 40 |
| Время высыхания до степени «от пыли» при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 8 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 18 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 7 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| 3%-го раствора хлорида натрия, ч, не менее | 72 |
| воды, ч, не менее | 72 |
| Прочность пленки |  |
| При ударе, см, не менее | 40 |
| При изгибе, мм, не более | 2 |

Безопасность

Работы по нанесению грунт-эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, респираторами. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке:

компонента «А» —12 месяцев со дня изготовления;

компонента «Б» —6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 22 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!