Полимерстоун-1 S80

Износостойкая глянцевая полиуретановая эмаль

для бетонных полов

- маслобензостойкость, высокая химическая стойкость

- эффективное сопротивление износу

- высокая стойкость к истиранию

- простота и удобство нанесения

- для интенсивных нагрузок

- глянец

Полимерстоун-1 S80 — однокомпонентная глянцевая эмаль для бетона, полиуретановая эмаль для защиты бетонных полов.

Полимерстоун-1 S80 применяется для устройства тонкослойных наливных полов. Состав эмали образует особо прочное, долговечное покрытие с великолепным декором, повышенной стойкостью к истиранию, и абразивному износу. Эмаль обладает абсолютной непроницаемостью для воды и технических жидкостей, отличается высокой стойкостью к воздействию химических веществ, бензина, масел, моющих средств и любых других агрессивных веществ.

Применение:

Полиуретановая эмаль Полимерстоун-1 S80 применяется для защиты бетонных полов марки не ниже М250 промышленного и гражданского назначения:

- торговые и складские помещения;

- многоэтажные парковки, гаражные комплексы, автосервисы;

- производственные цеха, типографии, общественные помещения и т. д.

Итоговое полиуретановое покрытие, сформированное после нанесения Полимерстоун-1 S80 обладает высокой прочностью и эластичностью, что делает его максимально эффективным при эксплуатации на объектах, основание которых испытывает серьёзную деформационную и ударную нагрузку.

Покрытие характеризуется высочайшей стойкостью как к механическим, так и к химическим нагрузкам, в связи с чем может быть использовано при обработке полов:

- производственных помещениях химических предприятий;

- гальванических цехах, хранилищах минеральных удобрений;

- нефтеперерабатывающих предприятий;

- для защиты трубопроводов, резервуаров для воды, бассейнов и т. д.

Значительным преимуществом покрытия Полимерстоун-1 S80 являются простота применения, ускоряющая процесс и снижающая трудозатраты при устройстве прочного и качественного пола.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Материал полностью готов к применению. Перед нанесением, состав необходимо тщательно перемешать низкооборотистой дрелью с лопастной мешалкой в течение 3-5 минут, избегая замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары. |  |
| Нанесение производится в 1-2 слоя с помощью мехового валика, на чистое и сухое основание (труднодоступные места прокрашиваются кистью). |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Прочность основания на сжатие, МПа, не менее | 20 |
| Прочность основания на отрыв, МПа, не менее | 1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 4 % |
| Очистка оборудования | Ксилол |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| Для получения защитного слоя, эмаль наносить без добавления разбавителей. При нанесении в 2 слоя, выдержать интервал межслойной сушки 16-20 часов при температуре (20±2)°С. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности, полиуретановой грунтовкой ПС-Грунт и дальнейшее нанесение финишного слоя эмали, через 16-20 часов после грунтования. |  |
| Для нанесения эмали на очень пористые основания или бетоны невысоких марок, рекомендуется предварительно обрабатывать поверхности полимерной пропиткой Протексил. |  |

| Теоретический расход, г/м2 | Готовность покрытия к пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч, не более |
| --- | --- |
| 150-250 | 24 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя |  |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-002-01524656-2017 |
| Основа материала | Полиуретановый преполимер |
| Внешний вид пленки | Однородная глянцевая поверхность |
| Объем сухого остатка, %, не менее | 70-80 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 60-110 |
| Готовый состав |  |
| Цвет покрытия | база А, база С, RAL 7040. Другие цвета: на заказ по желанию заказчика от одного ведра. |
| Адгезия к бетону МПа, не менее | 2,5 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 3 |
| Готовность покрытия к пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Окончательный набор прочности, сут. (полимеризация) | 7 |
| Прочность пленки |  |
| Стойкость покрытия к истиранию по ГОСТ 20811-75 (метод А), кг, не менее | 5 |
| Показатель износа по ATSM D 4060, мг, не более | 70 |
| Степень перетира, мкм, не более | 60 |
| Твердость пленки после 72 ч, по маятнику М-1, усл. ед. | 0.55 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| бензина, ч, не менее | 24 |
| масел, ч, не менее | 24 |
| воды | 48 |

Безопасность

Работы по нанесению состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -10 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 25 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!