Эпостоун-Ультра

Водно-эпоксидная

паропроницаемая глянцевая эмаль

для бетонных полов

- наносится в том числе на свежий и влажный бетон

- единовременное нанесение до 200 мкм

- высокая адгезия и износостойкость

- механически стойкая

- паропроницаемая

- влагостойкая

- без запаха

- глянцевая

Эпостоун-Ультра – износостойкая, паропроницаемая эпоксидная эмаль для всесторонней защиты бетонных полов и минеральных оснований в сухих и влажных помещениях.

Водно-эпоксидная эмаль Эпостоун-Ультра представляет собой двухкомпонентный материал из суспензии пигментов и минеральных наполнителей в жидкой эпоксидной смоле отверждаемой водной дисперсией аминосодержащей смолы, не содержит органических растворителей, после полимеризации приобретает равномерную глянцевую фактуру.

Качественные, современные компоненты, входящие в состав эмали Эпостоун-Ультра, надёжно защищают окрашенную поверхность и обладают исключительными эксплуатационными характеристиками:

- возможность нанесения на влажные основания – особая формула эмали позволяет наносить её на поверхности с остаточной влажностью до 15%;

- нанесение до 200 мкм эмали за один слой – правильно подобранная взаимосвязь компонентов эмали позволяет носить состав толстым единовременным слоем;

- высокая прочность и износостойкость – укрепляющие аддитивы в составе эмали придают ей высококлассные прочностные характеристики;

- атмосферостойкость и паропроницаемость – эмаль может наноситься, как внутри помещений, так и снаружи под навесами, без попадания прямых солнечных лучей.

Состав эмали не содержит органических растворителей, при нанесении практически отсутствуют токсичные испарения и запах, что делает материал комфортным при использовании и безопасным для здоровья человека, и окружающей среды, при этом покрытие сохраняет паропроницаемость и позволяет бетонному основанию «дышать».

Для достижения наилучшего результата и долговечности покрытия рекомендуется использовать водно-эпоксидную эмаль Эпостоун-Ультра в качестве финишного слоя в комплексной системе с:

Эпоксол – гидроизолирующая, двухкомпонентная, упрочняющая водно-эпоксидная грунт-пропитка глубокого проникновения для бетонных полов.

Применение

Применяется для работ по свежеуложенным (влажным, не более 15%) или старым бетонным основаниям марки не ниже М250, для создания защитного слоя, подвергающегося значительным механическим воздействиям, в том числе в условиях повышенной влажности.

Водно-эпоксидная эмаль Эпостоун-Ультра, рекомендована к применению в помещениях гражданского и промышленного назначения, таких как:

- торговые и производственные помещения;

- общественные места, холлы, лестницы;

- предприятия здравоохранения;

- складские помещения, погреба;

- авторемонтные мастерские;

- подвальные помещения;

- частные домостроения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Комплект эмали Эпостоун-Ультра включает два компонента («А» и «Б»), которые находятся в тщательно подобранном соотношении. При несоблюдении правила полного смешивания компонентов, возможны появления дефектов финишного слоя покрытия, вздутия поверхности или остаточная липкость, или полная потеря физико-механических свойств слоя. |  |
| Компонент Б тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Предварительно перемешанный (не менее 2 мин) Компонент А добавить в компонент Б (отвердитель) (компоненты поставляются комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 2-3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости). |  |
| Каждая минута нахождения смешанного комплекта материала («А»+«Б») в большом объеме (в ведре) сокращает время жизни состава. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +10°С |
| Прочность основания на сжатие, МПа, не менее | 20 |
| Прочность основания на отрыв, МПа, не менее | 1 |
| Относительная влажность основания, не более | 14-15 % |
| Разбавление, очистка оборудования | Вода |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Вода |
| После приготовления состав Эпостоун, наносится на заранее загрунтованную поверхность при помощи валика для шероховатых поверхностей. Состав равномерно распределяется по поверхности, избегая образования луж и подтёков. Все операции по смешиванию и нанесению должны быть проведены в течении 1,5-2 часов при 20°С. Второй слой рекомендуется наносить не ранее чем через 20 часов после нанесения первого, и не более чем через 48 часов. |  |

| Толщина сухой пленки, мм | Теоретический расход состава А+Б, г/м2 | Время высыхания до пешеходных нагрузок, (20±2)°С, часов |
| --- | --- | --- |
| 200 | 350-400 | 48 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-004-01524656-2017 |
| Основа материала | Эпоксидная смола, пигменты, минеральные наполнители, упрочняющие аддитивы, вода |
| Внешний вид пленки | Однородная глянцевая поверхность |
| Объем сухого остатка, % | 65 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 6), сек | 200-400 |
| Цвет покрытия, RAL | 7040 |
| Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, | 80 |
| Степень перетира, мкм, не более | 80 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 20 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч | 240 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч (при длительном воздействии допускается изменение цвета и блеска) | 240 |
| Окончательный набор прочности, сут. (полимеризация) | 7 |

Безопасность

Работы по нанесению эмали проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Состав хранить, в прочно закрытой таре при температуре от +5 до +35°С. Не нагревать. Беречь от огня и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 22 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!